SINTESIS BUSA POLIURETAN DARI ASAM OLEAT, POLIETILEN GLIKOL 1000, DAN TOLUENA-2,4-DIISOSIANAT

Oleh :

Ari Nofianto

06307141034

Pembimbing Utama		: Dr. Eli Rohaeti

Pembimbing Pendamping	: Suwardi, M.Si

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh variasi komposisi antara asam oleat, PEG1000, dan TDI dengan dan tanpa penambahan air dalam sintesis busa poliuretan sebagai isolator panas.

Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis busa poliuretan menggunakan asam oleat, monomer diisosianat berupa TDI (toluena-2,4-diisosianat) dan monomer polieter berupa PEG (polietilen glikol). Reaksi polimerisasi dilakukan pada temperatur kamar (26±1C) dengan variasi komposisi yaitu, AO-PEG1000-TDI (1 : 1 : 4); AO-PEG1000-TDI (2 : 1 : 3); AO-Air-PEG1000-TDI (1 : 0,1 : 1 : 4); dan AO-Air-PEG1000-TDI (2 : 0,1 : 1 : 3). Karakterisasi dilakukan menggunakan FTIR dan Heat Conduction Apparatus. Langkah selanjutnya dilakukan uji massa jenis dan ikatan silang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa busa poliuretan hasil sintesis dengan variasi komposisi AO-PEG1000-TDI (1 : 1 : 4) merupakan produk yang paling sesuai digunakan sebagai isolator panas. Hal ini didukung dengan data bahwa busa poliuretan hasil sintesis dengan variasi komposisi AO-PEG1000-TDI (1 : 1 : 4) memiliki nilai konduktivitas termal sebesar 7,46 W.m-1 dan derajat penggembungan sebesar 16,152 %.