Analisis Unsur-Unsur Takmurnian  Boron (B) dan Kadmium (Cd)

Dalam Torium Oksida (ThO2) Tanpa Pengemban Sulingan (Carrier Free Distilation) Menggunakan Spektografi Emisi

Oleh:

Dian Ratna Mutmainnah

06307141040

Pembimbing I 	: Prof. Sahat Simbolon, M.Sc.

Pembimbing II 	: I Made Sukarna, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi unsur takmurnian boron (B) dan kadmium (Cd) di dalam ThO2 tanpa pengembang sulingan (carrier free distilation) menggunakan  spktrografi emisi  elektroda grafit reaktor.

Penelitian ini diawali dengan pembuatan ThO2 dari Th(NO3)4 teknis. Larutan torium nitrat dipanaskan dari 10000 ml menjadi 100 ml. Larutan torium nitrat 100 ml  diekstraksi dengan Tri Butil Phospat (TBP)-kerosin dengan perbandingan volume (30:70) 100 ml, dilakukan sebanyak empat kali. Sebagai standar Torium di fasa organik dilakukan striping dan diendapkan dengan asam oksalat sedangkan sampel dari torium hasil ekstraksi dari fasa organik diendapkan dengan asam oksalat tanpa striping. Setelah terbentuk endapan kering kemudian dikalsinasi pada suhu 750 0C selama 24 jam. Striping dilakukan  dengan perbandingan 1:1 antara torium hasil ekstraksi dengan Air Bebas Mineral (ABM) . Torium fasa air  dari hasil striping dikumpulkan dan dianalisis kadar torium dalam torium  nitrat dengan XRF. Berdasarkan hasil analisis XRF konsentrasi torium dalam torium nitrat 125 g/L. Torium di fasa air 40 ml ditambahkan pengotor B dan Cd 20 µl diendapkan dengan asam oksalat, kemudian dikalsinasi pada suhu 750 0C selama 24 jam. Hasil kalsinasi standar dan sampel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam elektroda grafit reaktor, masing-masing sampel dan standar dieksitasi dan konsentrasinya ditentukan dengan spektografi emisi.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh konsentrasi boron dan kadmium dalam sampel (1) berturut-turut: 1,423 ppm dan 2,69 ppm, konsentrasi dalam sampel (2) masing- masing : 1,213 ppm dan 2,70 ppm, dan konsentrasi dari sampel (3) masing- masing : 1,389 ppm dan  2,59 ppm. Dari hasil perhitungan selang kepercayaan 95% diperoleh LOD pada B dan Cd masing- masing adalah  0.310 ppm  dan 0.54  ppm, nilai LOQ  pada B dan Cd masing- masing  adalah 1.144  ppm dan 2.211  ppm