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ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi adsorpsi zeolit terhadap pewarna methyl red pada kondisi pH basa dan waktu adsorpsi optimum serta mengetahui efisiensi adsorpsi zeolit terhadap pewarna methyl red pada berbagai variasi konsentrasinya. 
Zeolit alam 20 mesh setelah dicuci diaktivasi dengan pemanasan pada suhu 400oC selama 4 jam. Adsorpsi dilakukan secara bertahap, sebanyak 0,25 gram zeolit direndam dalam larutan methyl red 25 mL kemudian ditambahkan larutan NaOH 0,1 M untuk memberikan suasana basa. Langkah pertama dilakukan variasi pH sistem untuk memperoleh pH optimum, kemudian langkah kedua dilakukan variasi waktu adsorpsi dengan kondisi pH optimum untuk memperoleh waktu optimum adsorpsi, selanjutnya langkah ketiga dilakukan variasi konsentrasi pewarna methyl red dengan kondisi pH dan waktu adsorpsi optimum untuk memperoleh konsentrasi pewarna yang teradsorpsi terbesar. Pengukuran absorbansi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer inframerah digunakan untuk karakterisasi zeolit sebelum dan setelah adsorpsi yang menghasilkan spektra. 
Efisiensi adsorpsi zeolit meningkat seiring pertambahan pH sistem. Efisiensi adsorpsi terbesar diperoleh pada pH 12 yaitu sebesar 42,665%. Efisiensi adsorpsi pada variasi waktu menunjukan adanya penurunan setelah 60 menit. Efisiensi optimum pada 60 menit yaitu sebesar 32,070 %. Semakin besar konsentrasi methyl red, maka semakin besar pula efisiensi adsorpsi dari konsentrasi 5-35 ppm.








