PENGARUH MASSA ADSORBEN, WAKTU ADSORPSI DAN

KOSENTRASI PEWARNA TERHADAP EFISIENSI

ADSORPSI ARANG AKTIF PADA PEWARNA

DIRECT BLUE TEKNIS

Oleh

Kersa Romalya Wisasta

NIM. 07307149013

Pembimbing utama 		: Regina Tutik Padmaningrum, M.Si.

Pembimbing pendamping	: Dr. Endang Widjajanti LFX

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh massa adsorben, waktu adsorpsi dan konsentrasi pewarna terhadap efisiensi adsorpsi arang aktif pada pewarna direct blue teknis, selain itu juga untuk mengetahui gugus fungsional yang terdapat pada pewarna direct blue teknis.

Subjek dalam penelitian ini adalah arang aktif dari batok kelapa. Objeknya adalah efisiensi adsorpsi arang aktif terhadap pewarna direct blue teknis.Arang batok kelapa diaktivasi terlebih dahulu dengan dipanaskan 400 0C selama 1 jam di dalam muffle purnace. Proses adsorpsi dilakukan dengan memvariasikan massa adsorben, waktu adsorpsi dan konsentrasi pewarna direct blue teknis. Larutan pewarna direct blue teknis setelah diadsorpsi dianalisis secara kuantitatif dengan spektrofotometer UV-Vis. Arang aktif sebelum dan sesudah adsorpsi serta serbuk pewarna direct blue teknis juga dianalisis secara kualitatif dengan spektrofotometer inframerah (FTIR). Efisiensi adsorpsi dinyatakan dalam persen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) semakin banyak massa adsorben maka semakin meningkat efisiensi adsoprsi, (2) semakin lama waktu adsorpsi yang diberikan menunjukkan efisiensi adsorpsi meningkat tetapi pada waktu 8 dan 24 jam terjadi adsorpsi fisika yaitu adanya proses balik atau kejenuhan selama proses adsorpsi, waktu optimum 6 jam, (3) semakin besar konsentrasi pewarna, semakin menurun efisiensi adsorpsi, (4) spektrum FTIR pewarna direct blue teknis menunjukkan adanya gugus fungsional dari hidroksi air, amina, alkena, oxim, fosfat, eter, haloalkana dan aromatik.