SINTESIS DAN KARAKTERISASI SnO2 DARI LOGAM TIMAH (Sn) HASIL OLAHAN BIJIH TIMAH PUTIH BANGKA

Oleh:

Dwi Hastuti

NIM : 07307141005

Pembimbing Utama : Prof. AK. Prodjosantoso, Ph. D

Pembimbing Pendamping : Dr. Endang Widjajanti LFX

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode sintesis SnO2 dari logam timah (Sn) hasil olahan bijih timah putih Bangka dan mengetahui karakter SnO2 hasil sintesis berdasarkan Spektroskopi Inframerah (IR), Difraksi Sinar-X (XRD), Mikroskopi Pemindai Elektron (SEM) dan Analisis Luas Permukaan (SAA).

Sintesis dilakukan dengan cara melarutkan logam timah (Sn) berturut-turut dengan HCl pekat dan NH4OH pekat hingga terbentuk endapan putih pada pH 10. Endapan dikarakterisasi dengan Spektroskopi Inframerah (IR), Difraksi Sinar-X (XRD), Mikroskopi Pemindai Elektron (SEM) dan analisis luas permukaan.

Spektra Inframerah (IR) menunjukkan serapan Sn-O pada daerah 580,44 cm-1 untuk sampel 1 dan 617,38 cm-1 untuk sampel 2, pola difraksi sinar-X (XRD) mengindikasikan senyawa SnO2 termasuk dalam kelompok ruang P42 /mnm tetragonal dengan parameter kisi Z = 2 dan a = b = 4,7338 (2) Å serta c = 3,1842 (3) Å, mikrograf Pemindai Elektron (SEM) menunjukkan partikel oksida SnO2 berbentuk bulat telur dan dengan luas muka spesifik sebesar 12,206514 m2/g, volume pori total sebesar 20,672380 10-03 cc/g, dan jari-jari pori rerata sebesar 33,871063 Å.