ANALISIS DAYA JERAP SERBUK ARANG KAYU  JELUTUNG

( dyera costulata ) TERHADAP ION Cu(II) DENGAN METODE KROMATOGRAFI KOLOM

Oleh :

Kustiyani

07307149016

Pembimbing Utama 	: Susila Kristianingrum, M.Si

Pembimbing Pendamping 	: Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui konsentrasi aktivator dan lama perendaman optimal sehingga menghasilkan daya jerap (penjerapan) terbesar  terhadap ion Cu(II) pada serbuk arang kayu jelutung, (2) mengetahui efisiensi penjerapan dari serbuk arang aktif kayu jelutung setelah diaktivasi dengan asam klorida terhadap ion Cu(II).

Proses aktivasi dilakukan dengan merendam serbuk arang kayu jelutung dengan variasi konsentrasi larutan HCl 1, 2, 3, dan 4 M dan variasi lama perendaman yaitu 12, 24, 36, dan 48 jam. Penentuan gugus fungsi dilakukan dengan FTIR sedangkan penentuan efisiensi daya jerap serbuk arang dilakukan dengan SSA. Aktivasi dilakukan dengan cara merendam serbuk arang kayu jelutung dengan larutan aktivator selama 24 jam sambil diaduk kemudian dinetralisir dengan akuades. Penjerapan dilakukan dengan menggunakan kolom berdiameter 1 cm yang terisi serbuk arang kayu jelutung teraktivasi dan limbah simulasi dilakukan secara bertetes dari atas kolom. Penentuan efisiensi penjerapan dilakukan dengan menghitung selisih konsentrasi ion logam mula-mula dengan konsentrasi pada filtrat. Pengaruh konsentrasi larutan aktivator terhadap serbuk arang dipelajari melalui kemampuan daya jerapnya terhadap larutan limbah simulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) konsentrasi aktivator dan lama perendaman untuk memperoleh daya jerap (penjerapan) optimal dari serbuk arang kayu jelutung teraktivasi adalah berturut-turut 1 M dan 48 jam, (2) efisiensi penjerapan dari serbuk arang kayu jelutung teraktivasi terhadap ion logam tembaga pada kondisi optimal (konsentrasi dan lama perendaman optimal)  adalah 99,8943 ± 0,0285 %.