SINTESIS  DAN   KARAKTERISASI   MESOPORI   TiO2   TIPE ANATASE MELALUI PROSES SOL-GEL DENGAN CTABr (Cetyltrimethylammonium Bromida) SEBAGAI PENCETAK

PORI

Oleh :

Tri Honi Daniyati

04307144045

Pembimbing Utama 		: Cahyorini Kusumawardani, M. Si

Pembimbing Pendamping 	: Endang Dwi Siswani, MT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sintesis dan karakterisasi mesopori TiO2 tipe anatase melalui proses sol-gel dengan CTABr sebagai pencetak pori. TTIP digunakan sebagai prekursor Ti dan CTABr digunakan sebagai pencetak pori. Kondisi optimum preparasi ditentukan berdasarkan kristalinitas TiO2 tipe anatase yang dihasilkan dengan memvariasi perbandingan TTIP/CTABr dan suhu kalsinasi.

Penelitian ini diawali dengan optimasi suhu kalsinasi pada suhu 2000C, 3000C, 4000C, dan 5000C. selanjutnya dilakukan optimasi dengan perbandingan mol TTIP/CTABr dengan variasi  4:3, 4:6 dan 4:7 pada suhu kalsinasi optimum. Kondisi optimum preparasi ditentukan berdasarkan spektra XRD, yang diperoleh pada suhu kalsinasi 4000C, perbandingan mol TTIP/CTABr dan karakterisasi material hasil sintesis dilakukan dengan XRD, FTIR, dan gas sorption.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi optimum diperoleh pada perbandingan TTIT/CTABr 4:6 dan proses penghilangan pencetak pada suhu 4000C. Serbuk TiO2 secara dominan tersusun oleh fasa anatase dan memiliki karakterisasi mesopori dengan luas permukaan sebesar 95,315 m2/g.