PREPARASI NANOPARTIKEL TEMBAGA DENGAN METODE OKSIDASI-REDUKSI DAN APLIKASINYA DALAM

PEMBUATAN COPPER CLAY

Oleh:

Casdik Iman

NIM : 07307141050

Pembimbing Utama 		: Prof. A. K. Prodjosantoso, Ph. D

Pembimbing Pendamping    : Regina Tutik P, M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempreparasi nanopartikel tembaga dengan metode oksidasi-reduksi dan aplikasinya dalam pembuatan copper clay.

Metode yang digunakan untuk preparasi nanopartikel adalah metode oksidasi-reduksi dengan bahan dasar kawat tembaga teknis dan pengoksidasi HNO3 8 M serta pereduksi berupa logam Fe. Struktur dan kristalinitas dipelajari dengan menggunakan difraktometer sinar-X (XRD) Rigaku Multiflex sedangkan morfologi partikel dipelajari menggunakan SEM Jeol JSM T-300 dan TEM Jeol JEM-1400.

Preparasi nanopartikel tembaga sebelum dibentuk clay menghasilkan nanopartikel tembaga yang berbentuk fcc (face center cubic) dengan ukuran partikel antara 20 sampai 50  nanometer, dengan Cu2O dan logam Fe sebagai hasil sisa reaksi. Partikel tembaga hasil pemanasan copper clay pada suhu 250 oC menghasilkan Cu, CuO, dan Cu2O dengan ukuran antara 2,3 sampai 3,2 mikrometer.

Kata kunci : tembaga, nanopartikel, oksidasi-reduksi.