PENGARUH VARIASI ASAM ANORGANIK TERHADAP

KARAKTER SILIKA GEL DARI ABU CANGKANG

KELAPA SAWIT  PERKEBUNAN PTPN (XIII)

PARINDU KALIMANTAN BARAT

Oleh:

Kristianus Rendra

NIM: 07307149015

Pembimbing Utama		: Rr. Lis Permana Sari, M.Si

Pembimbing Pendamping	: Susila Kristianingrum, M.Si

__________________________________________________________________

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi asam anorganik terhadap karakter silika gel dari abu cangkang kelapa sawit hasil sintesis dengan metode sol-gel. Karakter yang diteliti dalam penelitian ini adalah gugus fungsi, sistem kristal, keasaman dan kadar air. Karakter silika gel hasil sintesis dibandingkan dengan kieselgel-60 dari E-Merck.

Proses sintesis silika gel dimulai dengan melarutkan 10 gram abu ke dalam 115 ml larutan NaOH 2M. Campuran dipanaskan pada suhu 100oC. Filtrat kemudian dipisahkan sebagai larutan natrium silikat. Selanjutnya, larutan tersebut dinetralkan dengan asam anorganik (HCl, HNO3, H2SO4, dan H3PO4) 2M sampai pH netral. Hidrogel yang terbentuk selanjutnya dikeringkan pada suhu 100oC untuk mendapatkan serbuk putih xerogel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan natrium silikat membentuk hidrogel lebih cepat dengan asam poliprotonik dibandingkan dengan asam monoproptonik. Rendemen silika gel terbesar dimiliki oleh SG-HNO3, yaitu sebesar 25,19 % dari berat abu. Silika gel hasil sintesis memiliki pola FTIR dan XRD yang mirip dengan kieselgel-60. Sifat keasaman silika gel hasil sintesis yang tertinggi dimiliki oleh SG-HCl, sebesar 3,333 mmol/g. Kadar air bebas dan air terikat fisik tertinggi ditunjukkan oleh SG-H3PO4, yaitu sebesar 18,143 dan 16,713 % dari berat silika gel.