PREPARASI  NANOPARTIKEL PERAK  DENGAN METODE OKSIDASI REDUKSI DAN APLIKASINYA DALAM PEMBUATAN  SILVER CLAY

Oleh :

RUSTINA SEPTIANI

NIM : 07307149024

Pembimbing Utama : Prof. AK. Prodjosantosa, Ph.D

Pembimbing Pendamping : Rr. Lis Permana Sari, M.si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempreparasi nanopartikel perak dengan metode oksidasi-reduksi dan aplikasinya dalam pembuatan silver clay.

Metode yang digunakan adalah metode oksidasi reduksi dengan oksidator asam nitrat (8M) dan reduktor formaldehid. Logam perak dilarutkan dalam asam nitrat 8 M dan kemudian direaksikan dengan NaOH 2 M sehingga terbentuk endapan yang berwarna hitam. Endapan tersebut kemudian dilarutkan dalam larutan amonia 1 M. Reduksi dilakukan dengan cara penambahan formaldehid ke dalam larutan  sehingga terbentuk endapan berwarna abu-abu. Endapan perak disaring dan dicuci dengan kloroform kemudian dikeringkan pada suhu kamar. Padatan kering dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (XRD) dan Transmission Electron Microscopy (TEM), sebagian endapan lainnya ditambahkan  5 % PEG 1000, digerus sampai halus dan dipanaskan pada suhu 550° C selama 2 jam. Setelah itu sampel yang telah dingin dikarakterisasi dengan difraksi sinar-X (XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nanopartikel perak dengan ukuran 20-80 nm dapat dipreparasi  menggunakan metode oksidasi reduksi. Difraksi sinar-X menunjukkan adanya puncak-puncak tajam nanopartikel perak yang dihasilkan bersifat kristalin berfasa tunggal dan kristal bersistem kubik. Karakterisasi perak hasil pemanasan silver clay  pencirian dangan SEM pada perbesaran 2000x menunjukkan kristal berbentuk balok dengan ukuran panjang 1,4 - 2,1 µ, lebar 0,2 – 0,5 µ, dan tinggi 0,1 – 0,3 µ. Difraksi sinar-X menunjukkan perak yang dihasilkan bersifat kristalin yang terdiri dari dua fasa yaitu perak dan oksidanya.