SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA KOMPLEKS

KOBALT(II) DENGAN LIGAN BIPIRIDIN DAN

ANION TRIFLUOROMETHANESULFONATE

Oleh :

Kristanti Eka Wulandari

NIM. 10307144028

Dosen Pembimbing : Prof. K.H. Sugiyarto, Ph.D

NIP. 19480915196806 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode sintesis senyawa kompleks kobalt(II) dengan ligan bipiridin dan anion trifluoromethanesulfonate, mengetahui formula dan konduktivitas senyawa kompleks, dan mengetahui sifat magnetik, spektrum elektronik, spektrum FTIR, AAS, dan XRD.

Senyawa kobalt(II) dapat disintesis dari prekusor Co(NO3)2.3H2O dengan ligan bipiridin dan anion trifluoromethanesulfonatedalam pelarut aquades membentuk kompleks [Co(bipy)3](CF3SO3)2.8H2Oberwarna kuning kecoklatan. Senyawa yang diperoleh dikarakterisasi dengan pengukuran konduktivitas menggunakan konduktometer, sifat magnetik menurut metode Gouy, pengukuran spektrum elektronik pada daerah panjang gelombang 300-1100 nm, spektrum inframerah menggunakan FTIR pada daerah 400-4000 cm-1, instrumen AAS, dan pengukuran XRD.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah senyawa kompleks [Co(bipy)3](CF3SO3)2.8H2O dapat disintesis sebagai serbuk berwarna kuning kecoklatan, bersifat paramagnetik dengan nilai momen magnetik 4,517-4,927 BM dan menunjukkan bahwa kompleks tersebut bersifat high spin dengan 3 elektron tak berpasangan. Berdasarkan pengukuran konduktivitasnya memiliki daya hantar ekivalen (Λc) sebesar 121,65 ohm-1cm2mol-1 dengan perbandingan muatan kation dan anion adalah 2 : 1 yang membuktikan bahwa tidak ada anion yang terkoordinasi. Spektrum elektroniknya menunjukkan dua puncak pitayang kemungkinan oleh sebab transisi elektronik  4T1g → 4T2g pada 11409,01 cm-1, dan 4T1g → 4A2g pada 15612,80 cm-1. Spektrum inframerah menghasilkan vibrasi gugus O-H pada H2O, C-H aromatik dan ikatan rangkap C=C yang berasal dari ligan bipiridin, ikatan S=O (sulfonat), ikatan S-O, dan ikatan C-F dari anion CF3SO3-, dan XRD menghasilkan sistem kristal C2/c (15), space group monoclinic, dengan a = 23, 3900 A, b = 14,9496 A, c = 25,5068 A, α = 900,β= 114,1450, γ = 900, Rp = 10,1, Rwp = 17,0.

Kata Kunci : bipiridin, kobalt(II), CF3SO3, senyawa kompleks