STUDI REAKSI MgCl2, CaCl2 DAN AlCl3 

DALAM MEDIUM Na2CO3 DAN NaOH 

Oleh:

Wari Tinting Hastuti

NIM 10307144010

Pembimbing: Prof. A.K. Prodjosantoso, Ph. D



ABSTRAK




Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang dihasilkan dari pencampuran senyawa MgCl2, CaCl2 dan AlCl3 dalam medium Na2CO3 dan NaOH, dan identifikasi produk yang dihasilkan dari kalsinasi padatan hasil pencampuran tersebut.
Sintesis dilakukan dengan metode presipitasi atau pengendapan. Campuran AlCl3.6H2O, MgCl2.6H2O, CaCl2.2H2O, NaOH, dan Na2CO3 direfluks selama 6 jam pada suhu 900 C. Endapan disaring dan dinetralkan dengan proses pencucian, lalu dikeringkan pada temperatur 1000 C selama 5 jam. Padatan kering dikarakterisasi menggunakan metode XRD, FTIR, dan AAS. Padatan dikalsinasi pada suhu 10500 C selama 4 jam. Senyawa hasil kalsinasi dikarakterisasi menggunakan XRD. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sintesis sebelum kalsinasi terdiri atas senyawa hydrocalumite [Ca2Al(OH)6Cl.2H2O], dan magnesium oxide (MgO). Sedangkan sintesis setelah kalsinasi terdiri atas senyawa calcium aluminium oxide chloride (Ca12Al14O32Cl2), magnesium oxide (MgO), dan lime (CaO).

Kata kunci: kalsinasi, hydrocalumite, XRD, FTIR
vii

