PENGARUH  KONSENTRASI ASAM SULFAT DAN KECEPATAN PUTAR TERHADAP ADSORPSI ZIRKONIUM SULFAT DALAM RESIN PENUKAR ANION MENGGUNAKAN CONTINUOUS ANNULAR CHROMATOGRAPHY  (CAC)

Oleh:

Vivi Sulistyowati

08307144011

Pembimbing Utama

: Dra. Endang Susiantini, MT

Pembimbing Pendamping
: Dr. Suyanta




ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan di PTAPB-BATAN Yogyakarta dengan tujuan mengetahui pengaruh  konsentrasi asam sulfat terhadap proses adsorpsi-desorpsi Zr-sulfat pada resin penukar anion dengan menggunakan CAC dan mengetahui pengaruh  kecepatan putar terhadap proses adsorpsi-desorpsi Zr-sulfat pada resin penukar anion dengan menggunakan CAC.
Subjek dalam penelitian ini adalah Zr-sulfat dengan objek kadar Zr dan pola adsorpsi-desorpsi hasil proses adsorpsi dan desorpsi Zr-sulfat pada resin Dowex 1-X8 menggunakan CAC. Larutan umpan dalam penelitian ini menggunakan Zr-sulfat dengan kadar Zr 88,5 g/L. Penelitian ini dimulai dengan aktivasi resin dan kalibrasi kecepatan putar lalu dilakukan elusi larutan umpan dengan H2SO4 1, 2, 3 dan 4 M pada kecepatan 75 rpm. Selain itu juga dilakukan elusi larutan umpan dengan H2SO4 1 M pada kecepatan 40, 75 dan 100 rpm. Larutan hasil elusi dianalisis dengan spektrometer X-ray Flourecence (XRF) kemudian dibuat grafik hubungan antara kadar Zr dengan nomor fraksi. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui pola adsorpsi-desorpsi Zr dalam resin Dowex 1-X8 dengan CAC.

Pengaruh konsentrasi eluen H2SO4 terhadap proses adsorpsi Zr pada resin Dowex 1-X8 adalah apabila umpan Zr dielusi dengan eluen H2SO4 1 dan 2 M maka akan terbentuk anion Zr-sulfat yang bermuatan negatif sehingga terjadi adsorpsi Zr dalam resin sedangkan bila dielusi dengan eluen H2SO4 3 dan 4 M akan terbentuk Zr-sulfat yang bermuatan positif atau netral sehingga terjadi desorpsi Zr. Pengaruh kecepatan putar anulus terhadap proses adsorpsi Zr pada resin Dowex 1-X8 adalah semakin besar kecepatan putar anulus maka arah pita dispersi semakin ke kanan sehingga semakin besar kecepatan putar anulus maka adsorpsi semakin kurang efektif karena pita dispersi dimungkinkan akan berhimpit/bercampur kembali.

.
Kata kunci: CAC, adsorpsi-desorpsi, konsentrasi H2SO4, kecepatan putar

i

