VARIASI WAKTU HIDROLISIS PADA SINTESIS TiO2
TERDOPING NITROGEN UNTUK APLIKASI
FOTODEGRADASI METIL ORANYE
Oleh: 
Rini Sapta Wadani 
07307144036
Pembimbing Utama : Cahyorini Kusumawardani.M.Si.
Pembimbing Pendamping : Dr. Endang Widjayanti LFX.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh waktu hidrolisis pada sintesis TiO2 terdoping nitrogen terhadap ukuran kristal, luas permukaan dan porositas dari senyawa yang dihasilkan dan menentukan aktivitas fotokatalitik TiO2 terdoping nitrogen hasil reaksi pada waktu hidrolisis optimum pada fotodegradasi metil oranye. TiO2 terdoping nitrogen disintesis melalui metode sol gel. Prekursor yang digunakan adalah titanium (IV) tetraisopropoksida (TTIP) dan etilendiamin sebagai cetakan dan sumber nitrogen. Variasi waktu hidrolisis yang digunakan adalah 22, 24, dan 48 jam. Cetakan dihilangkan dengan kalsinasi pada temepratur 450˚C selama 3 jam. Ukuran kristal dikarakterisasi menggunakan X-Ray
Difraction (XRD), sedangkan luas permukaan dan porositas kristal hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan adsorpsi desorpsi gas N2. Mekanisme fotodegradasi pada metil oranye dilakukan di bawah lampu UV dan lampu visibel selama 10, 20, 30, 60, 90, 120 menit. Hasil karakterisasi TiO2 terdoping nitrogen menunjukkan bahwa waktu hidrolisis 22 jam mempunyai ukuran kristal sebesar 14,8 nm, luas permukaan spesifik sebesar 131,8 m2/g, volum pori total 0,09767 cc/g dan diameter pori ratarata (BJH) sebesar 4,528 nm. TiO2 terdoping nitrogen mempunyai persentase aktivitas fotodegradasi sebesar 67,38%. Kata kunci: TiO2, doping nitrogen, fotodegradasi, metil oranye.