PENGARUH JENIS ASAM PENDESTRUKSI TERHADAP KADAR LOGAM TEMBAGA TOTAL DAN SENG TOTAL PADA

LUMPUR LIMBAH INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

Oleh

Evi Asmilaningsih

NIM 07307144012

Pembimbing Utama	: Susila Kristianingrum, M.Si

Pembimbing Pendamping 	: Annisa Fillaeli, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97%.

Subjek penelitian ini adalah logam Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam. Objek penelitian ini adalah jenis asam pendestruksi (HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97%). Analisis  kualitatif dan kuantitatif dilakukan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Larutan sampel menunjukkan adanya serapan pada panjang gelombang 324,8 nm untuk logam Cu dan 213,9 nm untuk logam Zn. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar Cu total dan Zn total yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% dilakukan uji ANOVA satu arah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% berturut-turut adalah 16,4607% (b/b), 13,7051% (b/b) dan 14,1442% (b/b). Kadar Zn total dalam  lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% berturut-turut adalah 0,4852% (b/b), 0,4680% (b/b), dan 0,4750% (b/b). Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% pada taraf signifikansi 5% dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian jenis asam pendestruksi berpengaruh terhadap kadar logam Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam.

Kata kunci : destruksi, tembaga, seng, lumpur limbah industri pelapisan logam.