SINTESIS DAN KARAKTERISASI LiMn2O4 DENGAN BANTUAN

MATRIKS POLIMER  PADA VARIASI

TEMPERATUR KALSINASI

Oleh :

Andri Eko Prasetyo

09307141019

Pembimbing Utama	: Dr. Hari Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis dan karakterisasi LiMn2O4 dengan bantuan matriks polimer dan mempelajari pengaruh variasi temperatur kalsinasi terhadap kristalinitas LiMn2O4

Sintesis LiMn2O4 dilakukan menggunakan bantuan matriks polimer dari campuran senyawa LiOH, Mn(CH3COO)2 dan etilen glikol pada tekanan standar dan temperatur 150 oC selama 6 jam. Variabel temperatur kalsinasi yaitu: 400, 500, 600, 700, 800 dan 900 oC. Karakterisasi serbuk yang diperoleh dilakukan dengan teknik Difraksi Sinar-X (XRD). Analisis struktur kristal senyawa LiMn2O4 dari data Difraksi Sinar-X dilakukan dengan menggunakan program U-Fit.

Pengaruh temperatur kalsinasi pada sintesis LiMn2O4 dengan bantuan matriks polimer adalah semakin tinggi temperatur kalsinasi, maka sifat kristalinitas senyawa LiMn2O4 semakin baik,  karakter struktur tidak berubah yaitu ortorombik Fddd dan temperatur kalsinasi optimal dicapai pada temperatur 900oC.

Kata kunci :  LiMn2O4, matriks polimer, kalsinasi, ortorombik.