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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh penambahan kromium dalam sintesis TiO2 terdadah kromium (Ti(1-x)CrxO2) dengan metode pengendapan basa terhadap karakter yang dihasilkan. 
Sintesis TiO2 dilakukan dengan metode hot injection, diawali dengan pembuatan prekusor Ti(O)2O.2H2O dengan meneteskan H2O2 dalam larutan titanium tetraklorida (TiCl4) dan dioven dengan suhu 60 ˚C. Penambahan NH4OH dalam larutan Ti(O)2O.2H2O hingga pH berkisar antara 8-12, kemudian dilakukan refluks hingga mencapai suhu 150˚C, kemudian ditambahkan kromium dengan persentase 0%; 1,1%; 3,9%; 4,4%. Proses refluks dilakukan kembali selama 6 jam. Larutan hasil refluk dikalsinasi pada suhu 600˚C selama 2 jam, kemudian kristal yang terbentuk dikarakterisasi menggunakan Uv-Vis, XRD, dan SEM.
Hasil analisis SEM-EDX memperlihatkan morfologi serbuk TiO2 terdadah kromium cukup teratur dengan ukuran partikel relative homogen. Hasil EDX menunjukkan semakin tinggi persentase pendadah kromium, semakin besar kandungan kromium di dalam serbuk TiO2. Komposisi kandungan unsur Cr dalam senyawa TiO2 terdadah kromium 3% adalah 1,1 %, TiO2 terdadah kromium 6% adalah   3,9% , dan TiO2 terdadah kromium 9% adalah 4,4%. Senyawa TiO2 terdadah kromium mempunyai fasa anatas dan rutil dengan struktur kristal tetragonal. TiO2 fasa anatas mempunyai grup ruang I41/amd dan rutil dengan grup ruang P42/mnm. Spektra Uv-vis menunjukkan pendadah kromium berhasil menggeser absorbansi TiO2 dari daerah Uv-Vis ke daerah sinar tampak.
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