SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA Ca1-xZnxTiO3 (x = 0; 0,001; 0,025; 0,05; dan 0,1)

Oleh:

Achmad Chabibi

NIM 09307141012

Pembimbing: Prof.A.K. Prodjosantoso, Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa Ca1-xZnxTiO3 (x = 0; 0.001; 0.025; 0.05; dan 0.1) dengan metode keramik.

Sintesis dilakukan dengan mengkalsinasi sejumlah stoikiometrik Ca(NO3)2.4H2O, Zn(NO3)2.4H2O, dan TiO2. Campuran dipanaskan pada suhu 1100 °C yang dilakukan secara bertahap selama 4 jam, dengan disertai penggerusan diantara setiap tahapan proses kalsinasi. Data dikumpulkan menggunakan metode XRD serbuk dan dianalisis dengan Program Rietica versi 1.7.7 untuk mempelajari struktur kristal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa senyawa Ca1-xZnxTiO3(x = 0; 0,001; 0,025; 0,05; dan 0,1) berstruktur ortorombik tipe perovskit Pbnm.

Kata Kunci: kalsium titanat, zink titanat, XRD, perovskit