SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA SrxBa1-xSnO3

(x = 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) DENGAN METODE KERAMIK

Senja Dewi U

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sintesis senyawa SrxBa1-xSnO3   (x = 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) dengan metode keramik serta mempelajari parameter kisi dan struktur senyawa SrxBa1-xSnO3 (x = 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) hasil sintesis.

Senyawa SrxBa1-xSnO3 (x = 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) disintesis dari prekursor timah oksida (SnO2), stronsium karbonat (SrCO3) dan barium karbonat (BaCO3) dengan perbandingan massa yang stoikiometrik menggunakan metode keramik. Temperatur yang digunakan adalah 700 dan 800 oC selama 6 jam serta 900 dan 1100 oC dengan waktu kalsinasi 12 jam. Karakterisasi terhadap senyawa hasil sintesis menggunakan difraksi sinar-X dan mikroskopi penjejak elektron. Program yang digunakan untuk menganalisis data XRD adalah program Origin 8.5, Rietica dan Atoms 50.

Senyawa SrxBa1-xSnO3 dengan x = 0,50 dan x = 0,75 berwarna abu-abu setelah dikalsinasi, sedangkan senyawa SrxBa1-xSnO3 hasil sintesis dengan x = 0,90 dan 1,00 berwarna agak merah muda setelah dikalsinasi. Nilai parameter kisi dari senyawa SrxBa1-xSnO3 (x = 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) semakin menurun seiring dengan bertambahnya komposisi logam (mol) stronsium dalam senyawa tersebut. Hasil analisis dengan program Atoms 50 dapat diketahui bahwa senyawa ini memiliki struktur kubus perovskit.

Kata kunci : SrxBa1-xSnO3, metode keramik, parameter kisi, struktur kubik perovskit.