PERHITUNGAN AWAL STRUKTUR PITA DAN DENSITY OF STATE (DOS) FASA ANATAS DAN RUTIL DENGAN MODEL

STRUKTUR KRISTAL SECARA EKSPERIMEN

Oleh

Hari Sutrisno dan Sunarto

Jurdik Kimia, FMIPA, Universitas Negeri  Yogyakarta

ABSTRAK

Perhutungan awal struktur pita dan density of state (DOS) untuk fasa  anatas dan rutil yang terkandung dalam TiO2 nanopartikel telah berhasil dilakukan dengan metode DFT (Density Functional Theory) berbasis local density approximation (LDA) dengan program ADF (Amsterdam Density Functional). Perhitungan berbasis model struktur kristal atau posisi atom secara eksperimen untuk fasa anatas dan rutil yang dihasilkan dari kalsinasi H2Ti409 pada temperatur 900°C selama 4 jam. Hasil perhitungan diperoleh gap pita dari anatas sebesar 2,59 eV, sedangkan rutil memiliki gap pita sebesar 1,67 eV. Anatas merupakan jenis gap pita indirect dan direct, sedangkan rutil merupakan indirect.

Keywords : TiO2, anatas, rutil, DFT, DOS, struktur pita

PENDAHULUAN

Pengembangan titanium oksida (TiO2) untuk berbagai keperluan sangat pesat dikarenakan sifat kimia yang stabil dan tidak toksik. Beberapa aspek pengembangan TiO2 yaitu: (a). Fotovoltaik berbasis zat pewarna (sel Grätzel) dan fotovoltaik berbasis quantum dot. Aspek ini memerlukan metode dan teknik rekayasa tertentu untuk mengontrol ukuran dan struktur TiO2 (Hagfeldt & Grätzel, 1995; Grätzel, 2005; Tan & Wu, 2006); (b). Fotokatalis. Aspek ini berperan dalam rangka pemurnian lingkungan air dan udara. TiO2 berperan sebagai pembersih organik otomatis permukaan padat, air dan udara (Awati et al., 2003; Aizawa et al., 2005; Dai et al., 1999; Lu et al., 2008; Sun et al., 2008); (c). Fotohidrofil (superhydrofilicity) yaitu pengembangan hidrofil aktif permukaan oleh sinar matahari dan UV (Wang et al., 1998; Ashkarran & Mohammadizadeh, 2008; Masuda & Kato, 2008); dan (d). Anti bakteri (Maness et al., 1999; Huang et al., 2000).

Titanium dioksida (TiO2) memiliki sebelas polimorf atau alotrop. Tiga di antaranya terdapat di alam dalam bentuk mineral yang stabil yaitu anatas, rutil dan brookit. Anatas dan rutil merupakan dua diantara sebelas alotrop  TiO2 yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Anatas memiliki sistem kristal tetragonal, grup ruang I41/amd, dan parameter kisi-kisi: a = 3,785 Å dan c = 9,514 Å (Weirich et al., 2000). Struktur anatas digambarkan dalam keteraturan tiga dimensi terhubungan sisi dan puncak dari oktahedral TiO6. Rutil mengkristal dalam sistem tetragonal dan grup ruang P42/mmm, dengan parameter kisi-kisi: a = 4,594 Å dan c = 2,958 Å (Swope et al., 1995). Struktur rutil dapat digambarkan sebagai hasil penumpukan heksagonal pejal dari atom oksigen. Aktivitas anatas dan rutil berlangsung dengan bantuan sinar ultra violet karena keduanya memiliki energi gap (Eg)  sebesar 3,2 eV untuk anatas dan 3,0 eV untuk rutil.

Perhitungan secara teoritik parameter struktur dan sifat-sifat elektronik atau optik anatas dan rutil umumnya dilakukan untuk temperatur kamar. Metode yang digunakan dalam perhitungan tersebut bervariasi, antara lain: plane-wave ultra-soft pseudopotential (Zeng et al., 2010), full-potential linearized muffin-in orbital (FPLM-TO) (Poumellec et al., 1991), full-potential linearized augmented plane-wave (FP-LAPW) (Long & English, 2009), ab initio soft-core pseudopotentials witg local-density approximation (LDA) (Kuo et al., 2005; Xu et al., 2006). Hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas secara umum sesuai dengan eksperimen. Artikel ini betujuan untuk menghitung secara teoritik sifat-sifat elektronik yaitu struktur pita dan density of state (DOS) bebasis data kristalografi untuk kristal anatas dan rutil yang dihasilkan dari kalsinasi H2Ti4O9 pada temperatur  900°C selama 4 jam.

EKSPERIMAN

Preparasi Nanopartikel  Titanium oksida: Fasa anatas dan rutil

TiO2-nanopartikel (campuran anatas dan rutil) diperoleh dari kalsinasi H2Ti4O9 pada temperatur 900°C selama 4 jam. Kristal H2Ti4O9 dihasilkan dari pertukaran kationik K2Ti4O9 dengan 1 M HCl selama 3 hari dengan 3 kali pergantian HCl. Kristal K2Ti4O9 dihasilkan dari reaksi K2CO3 dan TiO2 dengan perbandingan mol 1:4 pada temperatur 850°C selama 6 jam.

Analisis Kristalografi

Parameter kisi dari padatan hasil pemanasan TiO2-nanopartikel ditentukan dengan program Dicvol, sedangkan grup ruangnya dengan program Chekcell. Intensitas bidang-bidang kristal (Ihkl) diekstraksi melalui analisis least squares dengan program Fullprof yang tedapat dalam program WinPlotr (Roisnel & Ridriguez-Carvajal, 2001). Model struktur kristalnya dari metode Patterson dan Langsung (Direct method) menggunakan program ShelXS dan ShelXL yang terintegrasi dalam Oscail-X (McArdle et al., 2008). Struktur kristal ditentukan dengan mencari posisi atom Ti terlebih dahulu karena memiliki berat atom yang besar sehingga memiliki kerapatan elektron yang tinggi, selanjutnya posisi-atom O dapat ditentukan, serta pergeseran parameter anisotropiknya. Penggambaran struktur molekul dilakukan dengan program Diamond (Bradenberg, 2011).

Metode Perhitungan Struktur Pita dan Density of State (DOS)

Perhitungan struktur pita dan density of state (DOS) (the first principle calculation) dilakukan untuk kristal TiO2 dengan fasa anatas dan rutil menggunakan metode density functional theory (DFT) berbasis local density approximation (LDA) dengan program ADF (Amsterdam Density Functional) (Baerends et al., 2010).

PEMBAHASAN

Foto serbuk TiO2-nanopartikel dan Analisis Struktur Mikro TiO2-nanopartikel

Padatan TiO2-nanopartikel dihasilkan dari kalsinasi H2Ti4O9 pada temperatur 900°C selama 4 jam. Padatan H2Ti4O9  dihasilkan  dari pertukaran kationik ion K+ dari padatan  K2Ti4O9  dengan H+ dari larutan 1 M HCl. Padatan TiO2-nanopartikel yang dihasilkan memiliki warna putih kebiruan (Gambar 1). Adanya warna kebiruan tersebut menunjukkan bahwa Ti yang ada dalam struktur terdiri dari Ti dengan kation 4+ dalam jumlah major dan Ti dengan kation 3 dalam jumlah minor.

Gambar 1. Foto serbuk TiO2-nanopartikel

Pola difraksi sinar-X TiO2-nanopartikel (campuran anatas-rutil) ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan pola difraksi sinar-X tersebut menunjukkan bahwa TiO2-nanopartikel berisi dua fasa yaitu anatas dan rutil. Fasa anatas merupakan fasa major, sedangkan secara minor terdiri dari fasa rutil. Prosentase fasa anatas  dalam padatan TiO2-nanopartikel sebesar 84% dan fasa rutil sekitar 16%..

Gambar 2. Fullprof pattern matching pola difraksi sinar-X TiO2-nanopartikel

Hasil analisis pola XRD serbuk TiO2-nanopartikel dengan program Dicvol dan Chekcell diperoleh: (1). fasa anatas memiliki sistem kristal tetragonal dan grup ruang I41/amd (no. 141) dengan parameter kisi: a = 3,8068 Å dan c = 9,6039 Å dan (2). fasa rutil memiliki sistem kristal tetragonal, grup ruang P42/mnm (no. 136) dengan parameter kisi:   a = 4,6277 Å dan c = 2,9857 Å. Hasil analisis least squares menggunakan program Fullprof untuk mengekstraksi Ihkl diperoleh nilai figure of merit:  Rp = 9,95; Rwp = 12,4; Rexp = 7,52; 2 = 2,73; anatas: R-faktor Bragg = 0,5305 dan Rf-faktor = 0,7423; rutil: R-faktor Bragg = 3,716 dan Rf-faktor = 3,896.

Tabel 1. Data kristal, koordinat atom, parameter pergeseran anisotropik dan jarak

ikatan Ti-O dalam struktur anatas (major) (TiO2-nanopartikel)

(1). Fasa 1: Anatas (mayor) Data kristal Rumus molekul Ti4 O8 Berat molekul 319,52 Sistem kristal tetragonal Grup ruang I 41/a m d (no. 141) Dimensi unit sel a = 3,8068(20) Å dan c = 9,6039(20) Å Volume sel 139,18(11) Å3 Densitas terhitung 3,812 g/cm3 Kode Pearson tI24 Tipe rumus NO2 Sekuen Wyckoff he Koordinat atom Atom Wyck. Occ. x y z TI 4b 0,25 1/2 0 1/4 O 8e 0 0 0,29613 Parameter pergeseran Anisotropik (Å2) Atom U11 U22 U33 U12 U13 U23 TI 0,10896 0,10896 0,10289 0,00000 0,00000 0,00000 O 0,08586 0,09306 0,10642 0,00000 0,00000 0,00000 Parameter geometri (Å) TI—Oi 1,954(1) TI—TIvii 3,807(2) TI—O 1,954(1) TI—TIviii 3,807(2) TI—Oii 1,954(1) TI—TIiii 3,807(2) TI—Oiii 1,954(1) TI—TIix 3,064(1) TI—Oiv 1,958(0) TI—TIx 3,064(1) TI—Ov 1,958(0) TI—TIxi 3,064(1) TI—TIvi 3,807(2) TI—TIv 3,064(1)

Mula-mula, posisi atom Ti dapat ditentukan karena memiliki berat atom yang besar sehingga memiliki kerapatan elektron yang tinggi, selanjutnya posisi-atom O dapat diperoleh, serta pergeseran parameter anisotropik (Tabel 1 dan 2). Fasa anatas terdiri 2 tipe Ti-O penyusun oktahedral yaitu 4 buah sebesar 1,954 Å yang terletak pada ekuatorial dan 2 buah sebesar 1,958 Å pada aksial, demikian pula dalam rutil terdapat 2 tipe Ti-O: 4 buah sebesar 1,971 Å terletak pada ekuatorial dan 2 buah sebesar 1,986 Å pada aksial. Penggambaran struktur molekul dilakukan dengan program Diamond (Bradenberg, 2011).. Struktur molekul dalam anatas dan rutil berisi oktahedral TiO6 yang terdiri dari 4 ikatan pada ekuatorial dan 2 ikatan Ti-O pada aksial. Dalam struktur anatas, ikatan Ti-O pada ekuatorial tidak dalam bidang yang sama (Gambar 3a), sebaliknya pada rutil memiliki ikatan Ti-O dalam bidang yang sama (Gambar 3b).

(b)

(a)

Gambar 3. Penggambaran struktur oktahedral: (a). anatas dan (b). rutil yang ada

dalam padatan  TiO2-nanopartikel

Tabel 2. Data kristal, koordinat atom, parameter pergeseran anisotropik dan jarak ikatan Ti-O dalam struktur rutil (minor) (TiO2-nanopartikel)

(2). Fasa 2: Rutil (minor) Data kristal Rumus molekul Ti2 O4 Berat rumus 159,76 Sistem kristal tetragonal Grup ruang P 42/m n m (no. 136) Dimensi uni sel a = 4,6277(20) Å dan c = 2,9857(20) Å Volume sel 63,94(6) Å3 Densitas 4,149 g/cm3 Kode Pearson tP12 Tipe rumus NO2 Sekuen Wyckoff jf Koordinat atom Atom Wyck. Occ. x y z TI 2b 0,5 1/2 1/2 0 O 4g 0,5 0,69656 0,69656 -1/2 Parameter pergeseran Anisotropik (Å2) Atom U11 U22 U33 U12 U13 U23 TI 0,04703 0,04703 0,03947 -0,02148 0,00000 0,00000 O 0,02726 0,02726 0,02370 -0,03680 0,00000 0,00000 Parameter geometri (Å) TI—O 1,971(1) TI—TIvii 3,597(1) TI—Oi 1,971(1) TI—TIviii 3,597(1) TI—Oii 1,971(1) TI—TIix 3,597(1) TI—Oiii 1,971(1) TI—TIx 3,597(1) TI—Oiv 1,986(1) TI—TIxi 3,597(1) TI—Ov 1,986(1) TI—TIiv 3,597(1) TI—TIvi 2,986(2) TI—TIxii 3,597(1) TI—TIi 2,986(2) TI—TIxiii 3,597(1)

Perhitungan Struktur Pita dan Density of State (DOS) Kristal Anatas dan Rutil yang Terkandung dalam TiO2-nanopartikel

Density of state (DOS) total dan parsial kristal anatas terungkap pada Gambar 4a, sedangkan Gambar 4b merupakan kurva dispersi pitanya. Energi gap didefinisikan jarak antara pita valensi maksimal dengan pita konduksi minimal. Hasil perhitungan diperoleh gap pita anatas sebesar 2,54 eV. Gap pita ini lebih kecil daripada anatas hasil eksperimen yaitu 3,23 eV (Zhao et al., 2008).

(a)

(b)

Gambar 4. DOS dan struktur pita hasil perhitungan dari kristal anatas

DOS menunjukkan bahwa pita energi terendah sekitar -13 eV merupakan hasil dominasi karakter oksigen dari orbital 2s (O2s) dengan lebar pita sekitar 1,76 eV. Pita valensi teratas utamanya berasal dari karakter oksigen dari orbital 2p (O2p) dengan lebar pita sekitar 4,86 eV, sedangkan pita konduksi terendah umumnya belum terisi eektron berasal dari karakter titanium dari orbital 3d (Ti3d) dengan  lebar pita sekitar 5,08 eV.  Gambar 4b menunjukkan bahwa anatas merupakan gap pita indirect dan direct. Gap pita direct dikarenakan transisi elektron dapat terjadi dari pita konduksi ke pita valensi pada nomor titik k = 11, sedangkan gap pita indirect dikarenakan transisi elektron dapat terjadi dari pita konduksi pada nomor titik k = 11 ke pita valensi pada nomor titik k = 19.

(b)

(a)

Gambar 5. DOS (a) dan struktur pita (b) hasil perhitungan dari kristal rutil

Gambar 5a dan 5b menunjukkan density of state (DOS) dan kurva dispersi pita kristal rutil. Hasil perhitungan diperoleh gap pita rutil sebesar 2,06 eV. Gap pita ini lebih kecil daripada rutil hasil eksperimen yaitu 3,0 eV (Pascual et al., 1978). DOS menunjukkan bahwa pita energi terendah sekitar -28 eV merupakan hasil dominasi karakter oksigen dari orbital 2s (O2s) dengan lebar pita sekitar 1,42 eV. Pita valensi teratas utamanya berasal dari karakter oksigen dari orbital 2p (O2p) dengan lebar pita sekitar 5,42 eV, sedangkan pita konduksi terendah umumnya belum terisi eektron berasal dari karakter titanium dari orbital 3d (Ti3d) dengan  lebar pita sekitar 5,61 eV. Gambar 5b menunjukkan bahwa rutil merupakan gap pita indirect dikarenakan transisi elektron dapat terjadi dari pita konduksi pada nomor titik k = 3 ke pita valensi pada nomor titik k = 1.

KESIMPULAN

Perhitungan awal struktur pita dan density of state (DOS) untuk kristal anatas dan rutil telah diperoleh dengan metode DFT (Density Functional Theory) berbasis local density approximation (LDA) dengan program ADF berdasarkan data kristalografi. DOS menunjukkan bahwa anatas memiliki gap pita sebesar 2,59 eV, sedangkan rutil memiliki gap pita sebesar 1,67 eV. Anatas memiliki jenis gap pita indirect dan direct, sedangkan jenis gap pita rutil merupakan indirect.

UCAPAN TERMAKASIH

Penelitian ini Dibiayai oleh DIPA-UNY sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor : 150a/Kontrak Multitahun/UN34.21/2011 tanggal 1 April 2011. Atas terlaksananya penilitian ini melalui pembiayaan tersebut  diucapkan banyak teriuma kasih .

DAFTAR PUSTAKA

Aizawa, M., Morikawa, Y., Namai, Y., Morikawa, H. & Iwasawa, Y. (2005). Oxygen Vacancy Promoting Catalytic Dehydration of Formic Acid on TiO2(110) by in Situ Scanning Tunneling Microscopic Observation. Jornal of Physical Chemistry B. 109: 18831-18838.

Ashkarran, A.A. & Mohammadizadeh,  M.R. (2008). Superhydrophilicity of  TiO2 Thin Films Using TiCl4 as a Precursor.  Materials Research Bulletin. 43: 522-530.

Awati, P.S., Awate, S.V., Shah, P.P. & Ramaswamy, V. (2003). Photocatalytic Decomposition of Methylene Blue Using Nanocrystalline Anatase Titania Prepared by Ultrasonic Technique. Catalysis Communications. 4: 393-400.

Baerends et al. (2010). ADF Program System Release 2010. Amsterdam: Scientific Computing & Modelling NV Vrije Universiteit.

Bradenburg K. (2000). Diamond version 2.1d. Bonn: Crystal Impact GbR

Dai, Q., Zhang, Z., He, N., Li, P. & Yuan, C. (1999). Preparation and Characterization of Mesostructured Titanium Dioxide and Its Application as a Photocatalyst for the Wastewater Treatment. Materials Science and Enginering. C8-9: 417-423.

Grätzel, M. (2005). Solar Energy Conversion by Dye-Sensitized Photovoltaic Cells. Inorganic Chemistry. 44: 6841-6851.

Hagfeldt, A. & Grätzel, M. (1995). Light-Induced Redox Reactions in Nanocrystalline Systems.. Chemical Review. (95): 49-68.

Huang, Z., Maness, P.C., Blake, D.M., Wolfrum, E.J.,  Smolinski, S. & Jacoby, W.A.  (2000). Bactericidal Mode of Titanium Dioxide Photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 130: 163-170.

Kuo, M.Y., Chen, C.L., Hua, C.Y.,  Yang, H.C. & Shen, P. (2005). Density Functional Theory Calculations of Dense TiO2 Polymorphs: Implication for Visible-Light-Responsive Photocatalysts. Journal of Physical Chemistry B. 109: 8693-8700.

Long, R. & English, J.N. (2009). Band gap engineering of (N, Ta)-codoped TiO2: A first-principles calculation. Chemical Physics Letters. 478(4-6): 175-179.

Lu, C-H., Wu W-H., & Kale, R.B. (2008). Microemulsion-Mediated Hydrothermal Synthesis of Photocatalytic TiO2 Powders.  Journal of Hazardous Materials. 154: 649-654.

Maness, P.C., Smolinski, S.,  Blake, D.M.,  Huang, Z., Wolfrum, E.J. & Jacoby, W.A.   (1999). Bactericidal Activity of Photocatalytic TiO2 Reaction: Toward and Undersding of Its Killing Mechanism, Applied and Environmental. Microbiology. 65(9): 4094-4098.

Masuda, Y. & Kato, K. (2008).  Liquid-Phase Patterning and Microstructure of Anatase TiO2 Films on SnO2:F Substrates Using Superhydrophilic Surface. Chemistry of Material. 20: 1057-1063.

###### McArdle, P., Gilligan, K., Cunningham, D., Dark, R. & Mahon. (2008). Oscail-X version 2.1.6. NUI Galway: Crystallography Center, School of Chemistry.

Pascual, J., Camassel, J. & Matheu, H. (1978). Piezospectroscopic Investigation of the Nature of the Subsidiary Valence Band Extrema In TiO2. 
Solid State Communications. 28(3): 239-241.

Poumellec,,B., Durham, B. P. & Guo, G. Y. (1991). Electronic Structure and X-Ray Absorption Spectrum of Rutile TiO2. Journal of Physics: Condensed Matter. 3: 8195-8199.

Roisnel,T. & Ridriguez-Carvajal, J. (2001). WinPLOTR a Graphic Tool for Powder Diffraction. Rennes : CNRS-Lab. de Chimie du Solide et Inorganique Moléculaire Université de Rennes.

Sun, J., Qiao, L.,  Sun, S.,  & Wang, G. (2008).  Photocatalytic Degradation of Orange G on N-Doped TiO2 Catalysts Under Visible Light and Sunlight Irradiation. Journal of Hazardous Materials. 155: 312-319.

Swope, R.J., Smyth, J.R., & Larson, A.C. (1995).  H in Rutile-Type Compounds:  I. Single-Crystal Neutron and X-Ray Diffraction Study of H in Rutile.  American Mineralogist. 80: 448-453.

Tan, B. & Wu, Y. (2006). Dye-Sensitized Solar Cells Based on Anatase TiO2 Nanoparticle/Nanowire Composites. Journal of Physical Chemistry B. 110: 15932-15938.

Wang R., Hashimoto K., Fujishima A., Chikuni M., Kojima E., Kitamura A., Shimohigoshi M., Watanabe T. (1998). Photogeneration of Highly Amphiphilic TiO2 Surfaces. Advance Material. 10: 135-139.

Weirich, T. E., Winterer, M., Seifried, S., Hahn, H. & Fuess, H. (2000). Rietveld Analysis of Electron Powder Diffraction Data from Nanocrystalline Anatase, TiO2. Ultramicroscopy, 81(3-4): 263-270.

Xu, T. H., Song, C. L., Liu, Y. & Han, G. R. (2006). Band Structure of TiO2 Doped with N, C and B. J. Zhejiang Univ. Sci B. 7(4): 299-303.

Zeng, Z. L., Zheng, G., Wang, X. C., He, K. H., Chen, Q. L., Yu, L. & Wang, Q. B. (2010). First-principles Study on the Structural and Electronic Properties of Double N atoms doped-Rutile TiO2.  Journal of Atomic Molecul Science. 1(2): 177-184.

Zhao, Y., Qiu, X. & Burda, C. (2008). The Effects of Sintering on the Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanoparticles. Chemistry Material. 20: 2629–2

636