BIDANG MIPA dan SAIN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
[image: image1.png]



Judul Penelitian

REKAYASA KIMIA PERMUKAAN TITANIUM DIOKSIDA
-NANOPARTIKEL TERSENSITIFKAN PERAK IODIDA SERTA UJI AKTIVITAS FOTOKATALITIKNYA PADA FOTODEGRADASI METILEN BIRU
Oleh:
Dr. Hari Sutrisno (Ketua) Sunarto, MSi (Anggota)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2011
Dibiayai oleh DIPA-UNY sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah
Bersaing Nomor : 150a/Kontrak Multitahun/UN34.21/2011 tanggal 1 April 2011
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
1. Judul Penelitian :

Rekayasa Kimia Permukaan Titanium Dioksida-Nanopartikel Tersensitifkan Perak
Iodida serta Uji Aktivitas Fotokatalitiknya pada Fotodegradasi Metilen Biru
2. Ketua Peneliti

a. Nama lengkap
:  Dr. Hari Sutrisno, MSi b. Bidang keahlian
:  Kimia Anorganik Fisik c. Jabatan struktural
:  Anggota KPM

d. Jabatan fungsional
:  Lektor Kepala

e. Unit Kerja
:  Kimia / FMIPA / UNY

f. Alamat surat
: Jur. Kimia, FMIPA, UNY,

g. Telepon/faks
:  Hp. 08122753549 / faks. (0274) 580203 h. email
:  sutrisnohari@uny.ac.id atau

sutrisnohari@hotmail.com
i. Tim Peneliti
	No.
	Nama dan Gelar
Akademik
	Bidang
Keahlian
	Instansi
	Alok. Waktu
(jam/minggu)

	1.
	Dr. hari Sutrisno, MSi

(Ketua)
	Kimia

Anorganik
	Jurdik Kimia,

FMIPA, UNY
	15

	2.
	Sunarto, MSi (Anggota)
	Kimia Analitik
	Jurdik Kimia,

FMIPA, UNY
	10


3. Pendanaan dan jangka waktu :

a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan
: 1 x 2 tahun

b. Biaya total yang diusulkan
: Rp. 99.170.000,- c. Biaya yang disetujui tahun pertama (I)
: Rp. 49.985.000,-

Mengetahui,

Yogyakarta, 31 Oktober 2011

Dekan FMIPA-UNY
Ketua Tim Peneliti

Dr. Hartono
Dr. Hari Sutrisno

NIP. 19620329 198702 1 002
NIP. 19670407 199203 1 002

Mengetahui

Ketua LP-PPM UNY

Prof. Sukardi, PhD

NIP. 19530519 197811 1 001

RINGKASAN DAN SUMMARY
Titanium dioksida (TiO2) merupakan oksida logam transisi yang banyak digunakan sebagai  pewarna  putih  dalam  cat,  plastik,  dan  kertas.  Selain  aplikasi  di  atas,  TiO2   juga digunakan sebagai fotokatalis atau degradasi senyawa organik dan pembersih air limbah. Nanopartikel TiO2  terutama tipe anatas dan rutil
menjadi perhatian besar untuk membuat membran yang berguna sebagai pemisah fasa gas, material elektroda nanoporous, lapisan aktif pada perlengkapan elektrokromis, pengembangan sel surya tipe Grätzel melalui penambahan zat warna (Dye Sensitized Solar Cells/DSSC), pengembangan hidrofil aktif permukaan atau superfotohidrofil oleh sinar matahari atau ultra violet, dan sifat anti bakteri pada permukaan yang digunakan di lingkungan rumah sakit. Aktivitas penggunaan titanium dioksida tersebut tergantung,  antara lain:  ukuran  partikel,  morfologi dan  tipe struktur.  Untuk  meningkatkan efektifitas kinerja TiO2 dlakukan dengan merekayasa permukaan secara kimia melalui berbagai cara, misalnya: penambahan pendadah (dopant) logam atau non-logam, penambahan zat pensensitif garam, kluster logam atau zat organik berwarna. Penelitian ini betujuan untuk merekayasa permukaan secara kimia pada TiO2-nanopartikel melalui penambahan pensensitif AgI untuk meningkatkan  aktivitasnya terhadap degradasi metilen biru.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun. Penelitian pada tahun pertama bertujuan merekayasa

permukaan
TiO2-nanopartikel
melalui
penambahan
zat

pensensitif
AgI (TiO2@AgI)  dan  uji  unjuk  kerja  sebagai  fotokatalisator  pada  fotodegradasi  metilen  biru. Metode yang digunakan untuk preparasi TiO2-nanopartikel tersensitifkan AgI yaitu metode deposisi-presipitasi (the deposition-precipitation method). Pouder TiO2-nanopartikel dan TiO2- nanotube tersensitifkan berbagai kuantitas AgI yaitu 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Pouder yang dihasilkan dikarakterisasi dengan difraktometer sinar-X (XRD, X-ray Diffractometer), miroskop
elektrom
mode
transmisi
(TEM,
Tranmision
Electron
Microscopy)
 dan spektrofotometer UV-Vis. Uji  aktivitas fotodegradasi terhadap metilen biru dilakukan dengan cara menentukan kuantitas metilen biru dari waktu ke waktu selama penyinaran matahari pada larutan campuran pouder TiO2-nanopartikel tersensitifkan AgI dengan larutan metilen biru.

Telah   berhasil   dilakukan   rekayasa   kimia   permukaan   TiO2-nanopartikel   (AR82:
campuran anatas 84% dan rutil 16%) dengan cara mendispersikan AgI pada berbagai variasi

prosentase berat. TiO2-nanopartikel (AR82) dan semua AR82@AgI mengabsorpsi sinar pada daerah ultra-violet dan tampak. Kristal AgI yang dihasilkan memiliki tipe struktur Iodigirit Berdasarkan uji aktivitas TiO2-nanopartikel (campuran anatas-rutil) tersensitifkan AgI pada fotodegradasi  metilen  biru  dibawah  perlakuan  sinar  matahari  diperoleh  informasi
bahwa semua padatan yaitu  TiO2-nanopartikel (AR82) dan TiO2-nanopartikel (AR82) tersensitifkan AgI (5, 10, 15, 20 dan 25 %) memiliki aktivitas yang baik pada degradasi metilen biru. TiO2- nanopartikel (AR82) tersensitifkan AgI sebesar 5% dan 10% memiliki aktivitas degradasi yang paling tinggi.

Kata kunci: titanium dioksida, nanopartikel, anti-polutan, zat pensensitif
PRAKATA
Alhamdulillah,  puji  syukur  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  atas  berkah  dan rahmat-NYA dapat terselesaikannya Laporan Penelitian Mandiri Hibah Bersaing tahun 2011 yang Dibiayai oleh DIPA-UNY sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor: 150a/Kontrak Multitahun/UN34.21/2011 tanggal 1 April 2011

Penelitian ini masih dalam penelitian dengan tingkatan prototype, sehingga untuk mengetahui  kegunaannya  harus  diaplikasikan,  dengan  demikian  kelanjutan  penelitian  ini terbuka luas untuk dikembangkan.

Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu keberhasilan penelitian ini:

1. Prof. Sukardi, PhD ketua Lemlit dan PPM UNY

2. Dr. Hartono Dekan  FMIPA UNY

3. Dr. Ariswan mana Dekan FMIPA UNY.

4. Dr. Sri Atun sebagai BPP FMIPA UNY.

5. Dan pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara.

Peneliti

DAFTAR ISI
Halaman Sampul ...........................................................................................................

  i Halaman Pengesahan .....................................................................................................

 ii Ringkasan  .....................................................................................................................
  iii Prakata ...........................................................................................................................

iv Daftar Isi ........................................................................................................................

 v Daftar Tabel ...................................................................................................................

 v Daftar Gambar ...............................................................................................................
 vii Daftar Lampiran ............................................................................................................
viii

BAB:
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang  ..................................................................................................
1

B. Tujuan Penelitian ................................................................................................
2

C. Kegunaan Penelitian ...........................................................................................
3

II.  STUDI PUSTAKA
	A. Fungsional dan Alotrop Titanium Dioksida ......................................................
	4

	B. Sifat-sifat Fisik Titanium Dioksida : Sifat Elektronik ........................................
	6

	C. Fotoaktivitas Titanium Dioksida .......................................................................
	7

	D. Rekayasa Kimia Permukaan Titanium Dioksida: Dispersi Zat Pensensitif .......
	10


III.  METODE PENELITIAN
A. Alat dan Bahan ..................................................................................................
14

B. Cara Kerja Penelitian .........................................................................................
14

IV.  HASIL DAN DISKUSI
A. Preparasi dan Karakterisasi TiO2-nanopartikel .................................................
16
B. Preparasi dan Karakterisasi TiO2-nanopartikel Tersensitifkan AgI  .................
21
C. Uji Aktivitas  TiO2-nanopartikel  Tersensitifkan AgI pada Fotodegradasi
Metilen Biru Di Bawah Sinar Matahari..............................................................
24

V.   KESIMPULAN
DAFTAR TABEL
	Tabel 1.
	Kelompok ruang dan kisi-kisi kristal alotrop TiO2  ....................................
	5

	Tabel 2.
	Nilai energi gap (Eg) pada beberapa tipe struktur TiO2 ...............................
	6

	Tabel 3.
	Data kristal, koordinat atom, parameter pergeseran anisotropik dan jarak ikatan Ti-O dalam struktur anatas (mayor) (TiO2-nanopartikel (AR82)) ...
	18

	Tabel 4.
	Data kristal, koordinat atom, parameter pergeseran anisotropik dan jarak ikatan Ti-O dalam struktur rutil (minor) (TiO2-nanopartikel (AR82))........
	19


DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Struktur  TiO2:  (a)  anatas  sumbu  bidang  (010)  dan  (b)  rutil  sumbu

bidang (001) ............................................................................................
5

Gambar 2.
Struktur
orbital
molekul:
(a)
tingkat
energi
atom
Ti
dan
O, (b) pemisahan  tingkat  energi  TiO2-anatas  akibat  medan  kristal,  dan

(c) interaksi tingkat energi TiO2-anatas .................................................
6
Gambar 3.
Proses utama  yang  terjadi  dalam  suatu  partikel  semikonduktor:  (a). pembangkitan  elektron-kekosongan,  (b).  oksidasi  Donor  (D),  (c). reduksi Aseptor (A), (d). rekom-binasi permukaan dan (e). rekombinasi

volume.....................................................................................................
7

Gambar 4.
Fenomena superfotohidrofil pada permukaan TiO2  ...............................
8

Gambar 5.
Mekanisme superfotohidrofil .................................................................
9

Gambar 6.
Skema pronsip sel fotovoltaik berbasis zat pewarna (Dye Sensitized
Solar Cells) .............................................................................................
10

Gambar 7.
Migrasi elektron dari pita konduksi CdS ke pita konduksi TiO2 ............
11

Gambar 8.
Migrasi elekron dari perak (Ag) ke pita konduksi (PK) TiO2 (PV = pita

valensi dan PK = pita konduksi) ............................................................
12

Gambar 9.
Foto serbuk TiO2-nanopartikel ...............................................................
16

Gambar 10.  Fullprof  pattern  matching  pola  difraksi  sinar-X  TiO2-nanopartikel

(AR82).....................................................................................................
17

Gambar 11.  Penggambaran struktur oktahedral: (a). anatas dan (b). rutil yang ada dalam  padatan
TiO2-nanopartikel  (AR82Fullprof  pattern  matching
pola difraksi sinar-X TiO2-nanopartikel (AR82) ....................................
18
Gambar 12.  DOS dan struktur pita hasil perhitungan dari kristal anatas ...................
20

Gambar 13.  DOS (a) dan struktur pita (b) hasil perhitungan dari kristal rutil ............
21

Gambar 14.  Foto serbuk TiO2-nanopartikel (AR82) tersensitifkan AgI (AR82@AgI)

dalam variasi prosen berat: 5, 10, 15, 20, 25% ......................................
22

Gambar 15.  Hasil XRD produk AR82@AgI dengan persentase perak: 5% (a), 10%

(b), 15% (c), 20% (d), dan 25% (e) ........................................................
22

Gambar 16.  Fullprof Patern Matching pola difraksi sinar-X  AR82@AgI 25% ......
23

Gambar 17.  Foto TEM dari  AR82@AgI 10% ..........................................................
23

Gambar 18.  Data absorpsi pada sinar UV dan tampak denga alat spektrofotometer

UV-Vis ...................................................................................................
24

Gambar 19.  Grafik   perbandingan   hasil   pengukuran   uji   aktivitas   fotokatalitik

AR82@AgI  berbagai  persentase  perak  dengan  TiO2
tanpa  AgI

terhadap metilen biru ..............................................................................
24

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing

Lampiran 2.
Curiculum Vitae Peneliti

Lampiran 3.
Berita Acara dan Presensi Peserta Seminar Instrumen

Lampiran 4.
Berita Acara dan Presensi Peserta Seminar Hasil Penelitian

A. Kesimpulan ........................................................................................................�
26�
�
B. Saran  .................................................................................................................�
26�
�



Daftar Pustaka ...............................................................................................................�



27�
�
Lampiran-Lampiran ......................................................................................................�
32�
�












