PEMBVATAN DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF TEMPVRVNG KELAPA

(PENGARUH LAMA PERENDAMAN DENGAN AKTIVATOR DAN

TEMPERATUR PEMANASAN TERHADAP DAYA ADSORPSI

Oleh : Agus Salim dkk.

Abstrak

Penelitian in! merupakan penelitian eksplorasi dengan

ujuan mempelajari pengaruh pemanasan dan perendaman

ktivator asam fosfat terhadap kualitas karbon aktif.

Karbon aktif dibuat dengan cara pemanasan tempurung

elapa yang telah dihaluskan pada berbagai temperature

tivator yang digunakan adalah asam fosfat 20 " dengan

ar iasi 1ama perendaman 9, 12, 15 dan 24 jam. Kual itas

arbon aktif ditentukan berdasarkan daya adsorbsinya

erhadap metilena biru klorida (MBKJ yang ditentukan secara

pektrofotometri sinar tampak, FTIR dan difraksi sinar-x.

Berdasarkan perhitungan statistik ANAVA dua jalan

nunjukkan bahwa temperatur pemanasan dan lama perendaman

erpengaruh secara signifikan terhadap kualitas karbon aktif

ada tarap kepercayaan 9§ %.

kunci: arang aktif, daya adsorbsi,' FTIR, sinar-x difraksi vi
