PENGEMBANGAN METODE KARBURISING PADAT UNTUK

MENINGKATKAN KEKUATAN MEKANIS BAJA KARBON RENDAH

Arianto Leman S.1)

Mujiyono 1)

JP Gentur Sutapa 2)

Umen Rumendi 3)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode proses karburising padat

yang diikuti proses pengerasan terhadap baja karbon rendah dengan satu kali proses

pamanasan. Pengembangan dapur karburising padat kontinyu dengan satu kali pemenasan

menghemat pemakaian energi dan waktu dibutuhkan pada proses karburising padat.

Dapur berdimensi (65x 65x100) cm mampu mencapai suhu 900-1000 0C

membutuhkan daya listrik 4 kW. Isolator dapur terdiri dari selimut keramik dan bata isolasi

dengan perekat air setting mortar. Hopper memiliki penutup atas dan bawah berfungsi

sebagai pintu input. Ruang pemanas dengan elemen pemanas kawat kanthal  1,2 mm

berbentuk lilitan  20 mm memiliki sekat di atas kotak karburising. Kotak karburising dari

stainless steel tebal 3 mm berdimensi (15x15x20) mm berada di ruang pemanas. Kotak

memiliki penutup atas yang dapat dibuka dengan sebuah poros pemutar. Penutup bawah

dapur merupakan pintu output. Bak pendingin di bawah dapur berisi media pendingin

untuk proses pengerasan.

Dapur karburising padat kontinyu membutuhkan 4 jam 2 menit untuk mencapai

suhu 850 0C dari suhu kamar dan mampu mempertahankan kestabilan suhu tersebut

meskipun tetap beroperasi selama sekitar 10 jam. Dapur mudah dioperasikan dengan

tingkat keamanan cukup memadai, namun hooper kurang maksimal. Dapur dapat

memperbaiki kualitas baja karbon rendah secara konsisten, ditandai dengan naiknya

kekerasan permukaan dari mula-mula 162 VHN menjadi rata-rata 532 VHN, muncul

struktur martensit pada permukaan benda uji dan terbentuk case depth setebal 300-400 m.

Kata kunci : Dapur pemanas, karburising padat, metode pengerasan.