PENGEMBANGAN ELEKTRODA NANOSTRUKTUR SEMIKONDUKTOR ANORGANIK UNTUK APLIKASI SEL SURYA HYBRID SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER ENERGI  TERBARUKAN

RINGKASAN

Penemuan teknologi sumber energi alternatif yang dapat diperbarui merupakan hal penting yang harus di lakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosiJ. Sinar matahari merupakan salah satu alternatif sumber energi yang paling menjanjikan terkait dengan ketersediaannya serta bersih dan ramah terhadap Iingkungan. Beberapa teknik sedang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi matahari dengan memperhitungkan aspek ekonominya. Salah satu teknik yang dikembangkan antara lain teknologi sel surya (fotovoltaik) yang memiliki kemampuan secara langsung mengkonversi sinar matahari menjadi tenaga listrik. Penemuan dye-sensitized sofar cells/DSSC berbasis nanokristalin titanium dioksida (Ti02) memberikan terobosan yang sangat menjanjikan di bidang sel surya karena tingginya efisiensi konversi yang dihasilkan dan murahnya biaya produksi. i\lasalah yang sering timbul pada sistem ini berkaitan dengan kestabilan termal dan fotodegradasi dye dan elektrolit yang berbentuk cair. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan DSSC dengan melakukan modifikasi hybrid material organik dan anorganik.

Penelitian tahun kedua ini ini bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan metode sintesis nanopartikel semikonduktor TiO~ yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk aplikasi sel surya hybrid. Semikonduktor Ti02 dipreparasi dengan metode hidrotermal menggunakan Titanium Tetra Isopropoksida sebagai prekursor logam dan doclesilamin sebagai templat. Beberapa parameter sintesis untuk masing masing metode dipelajari untuk Il1cngetahui pengaruhnya terhadap porositas dan kristalinitas material semikonduktor yang dihasilkan. Parameter sintesis yang mempengaruhi kristalinitas dan porositas Ti02 hasil sintesis antara lain waktu hidrotermal pembentukan prekursor anatase, temperatur hidrotermal, kondisi keasaman dan konsentrasi surfaktan. Karaktersisasi material Ti02 hasil sintesis menunjukkan bahwa Ti02 mesopori yang disintesis dengan metode hidrotermal memiliki karakterisasi yang lebih sesuai untuk aplikasi sel surya dibandingkan hasil metodc sol gel yang dilakukan pada tahun pertama. Studi awal tentang penggunaan elektrolit gel berbasis poli-vinil-piridin (ryp) menunjukkan peningkatan etisiensi dan kestabilan sel surya.