INHIBISI 8-HIDROKSIQUINOLIN PADA KOROSI

BAJA KARBON API 5L X65 DALAM LARUTAN

NATRIUM KIORIDA PADA SUHU 65 °C

Olch :

Fatmi Intan Sari

05307141002

Pembimbing Utama          : Dr. P. Yatiman

Pembimbing Pendamping : M. 1'ranjoto Utomo, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan laju korosi dan etisiensi inhibisi (IF) 8-hidroksiduinolin pada korosi baja karbon AN 51- X65 serta untuk mengetahui konsentrasi 8-hidrOKsicluinolin yang memadai (lE – 90,00 %) pada pengendalian korosi baja karbon AN 5[., X65 dalam larutan NaCI 1 °ia pada suhu 65 °C dan waktu pemaparan 6 ,jam.

Sampel baja karbon AN 51, X65 dipoles (diamplas) dengan kcrias silikon karbida, dicuci dengan etanol l U ° a dan dikeringkan di udara. Sampel tersebut dipaparkan dalam 100 mL larutan NaCI 1 % tanpa dan den-an 8-hidroksiduinolin. Konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang digunakan adalah 25; 100, 200, 300, 400, 500 dan 1000 ppm. La') u korosi baja karbon ditentukan dengan metode kehilangan berat_ t3aja karbon AN SL X65 sebelum dan sesudah dipaparkan dalam larutan uji tanpa dan dengan 8-hidroksiquinolin dikarakterisasi den-an menggunakan spektrofotometer infranierah, difraktometer sinar-X (XRD) dan mikroskop.

Laju korosi baja karbon API 51- X65 dalam larutan NaCI 1	pada suhu 65 °C dan waktu pemaparan 6 jam tanpa dan dengan 8-hidroksiquinolin 25, 100, 200, 300, 400, 500 clan 1000 ppm berturut-turut adalah 0,486 ± 0,018; 0,404 ± 0,012; 0,321 ± 0,011; 0,222 ± 0,002; 0.192 ± 0,011 ; 0,130 ± 0,002; 0,091 ± 0,006 clan 0,046 ± 0,003 mm/th. Laju korosi turun dengan bertambahnya konsentrasi 8-hidroksiquinolin. I:fisiensi inhibisi (IE) 8-hidroksiquinolin pada korosi baja karbon API SL X65 dengan konsentrasi 8-hidroksiquinolin 25, 100, 200, 300, 400, 500 clan 1000 ppm berturut-turut adalah 16,87 ± 2,47; 34,02 ± 2,28; 54,25 ± 0,32; 60,42 ± 2,26; 73,18 ± 0,43; 81,34 ± 1,13 dan 90,46 ± 0,59 %. Efisiensi inhibisi 8-hidroksiquinolin meningkat dengan beriambahnya konsentrasi 8-hidroksiquinolin. Konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang memadai (1E: ≥ 90,00 %) sebagai inhibitor korosi baja karbon API SL X65 dalam larutan NaCI 1 %  pada suhu 65 °C dan waktu pemaparan 6 jam adalah ? 1000 ppm.