# Sintesis Senyawa PbS dengan Amilum sebagai Capping Agent untuk Aplikasi Quantum Dots Sensitized Solar Cell (QDSSC)

Oleh:

Vatrika Anggriana Putri

11307141026

Pembimbing: Dr. Cahyorini Kusumawardani, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan amilum terhadap ukuran partikel dan karakter elektronik dari material PbS. Sintesis ini dilakukan menggunakan metode sol-gel selama 2 x 7,5 jam dengan prekursor Pb(CH3COO)2.3H2O sebagai sumber Pb, (NH4)2S sebagai sumber S, dan amilum sebagai capping agent dengan variasi 0,2; 0,5; 1; 2 dan 3 gram.

Hasil dari sintesis ini didapatkan padatan hitam yang kemudian digunakan untuk lapis tipis pada kaca substrat dan selanjutnya dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui struktur kristal, ukuran partikel dari material PbS serta UV-Vis untuk mengetahui karakter elektronik dari material PbS dengan amilum.Hasil XRD menunjukkan bahwa struktur kristal material PbS tanpa amilum dan dengan amilum adalah kubik dengan nilai parameter kisi berkisar antara 5,9163Å dan 5,8078 Å.

Sedangkan hasil karakterisasi menggunakan UV-Vis menghasilkan nilai energi celah pita material PbS tanpa amilum  sebesar 1,68 eV, PbS dengan amilum 0,2 gram sebesar 3,41 eV, dan PbS dengan amilum 1 gram sebesar 2,4 eV. Keberhasilan dari sintesis senyawa PbS menggunakan capping agent amilum ditunjukkan pula pada hasil yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah amilum yang ditambahkan pada saat sintesis maka akan memberikan pergeseran absorbsi ke area sinar tampak.

Kata kunci :quantum-dot, metode sol-gel, amilum, senyawa PbS.