SINTESIS DAN KARAKTERISASI POLIURETAN

DARI MINYAK SAWIT KASAR DAN

DIFENILMETAN- 4,4' DIISOSIANAT

Disusun Oleh :

Liana Sri Setyani

NIM : 013314030

Pembimbing Utama : Dr. Eli Rohaeti

Pembimbing Pendamping : Retno Arianingrum, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis poliuretan dari monomer diisosianat berupa MDI (difenilmetan - 4,4'- diisosianat) dan sumber gugus hidroksil berupa minyak sawit kasar (crude palm oil = CPO), serta untuk mengetahui sifat poliuretan hasil sintesis.

Sintesis poliuretan diiakukan dengan memvariasikan konsentrasi minyak sawit kasar terhadap konsentrasi total reaktan (dalam % m/m) serta memvariasikan temperatur curing poliuretan. Variasi konsentrasi minyak sawit kasar yang dipilih adalah 40 %, 60 %, dan 80 % sedangkan variasi temperatur curing adalah 80 °C dan 120 °C. Reaksi polimerisasi dilakukan pada temperatur 25 °C selama 15 menit. Keberhasilan sintesis poliuretan diketahui melalui karakterisasi dengan spektrofotometer FTIR. " Sifat termal poliuretan dikarakterisasi menggunakan alat DTA- 50 merk Shimadzu dengan kecepatan pemanasan 10° C per menit, sedangkan sifat mekanik poliuretan dikarakterisasi menggunakan alat uji tarik Autograph. Selanjutnya dilakukan pula uji derajat penggembungan poliuretan untuk mengetahui struktur ikatan silang poliuretan hasil sintesis.

Hasil karakterisasi dengan alat FTIR menunjukkan adanya serapan-serapan yang karakteristik untuk poliuretan. Selanjufiya hasil karakterisasi sifat termal menunjukkan bahwa temperatur transisi gelas poliuretan hasil sintesis adalah

100° C pada konsentrasi 40% CPO, selanjutnya menurun menjadi 85,41° C pada konsentrasi 60% CPO dan meningkat kembali menjadi 190° C pada konsenrasi 80% CPO. Temperatur degradasi semakin rendah dengan semakin meningkafiya konsentrasi minyak sawit kasar yang digunakan dalam sintesis, dan tidak ditemukan adanya temperatur leleh poliuretan. Pengujian sifat mekanik terhadap poliuretan hasil sintesis tidak dapat dilaksanakan karena poliuretan hasil sintesis bersifat rapuh dan tidak dapat dibuat dumbbell. Poliuretan hasil sintesis menunjukkan nilai derajat penggembungan negatif yang menunjukkan bahwa struktur poliuretan hasil sintesis adalah linier.