SINTENSIS MATERIAL MIKROPORI REDOKS VANADIUM

SILIKAT-1 DENGAN METODE HIDROTERMAL DAN

KARAKTERISASINYA

Oleh :

Lukman Hadi

NIM : 013314006

Pembimbing Utama : Dr. Phil. Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping : Suharto, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh temperatur kristalisasi terhadap karakter material mikropori redoks vanadium silikat-1 yang disintesis dengan merigunakan metode hidrotermal.

Komposisi awal pada larutan ini adalah 0,97 mol tetraetilortosilikat (TEOS), 0,03 rnol prekursor lol;am anunonium metavanadat (NI-14V03), 0,26 mol tetrapropilamonium bromida (TPABr), 0,20 mol nairium hiclroksida (Na01-I) dan 39,95 nuol aduadcs (Il',()). I'roscdur prwliliao MI mcliputi pCIlCillllprlrirn antara Na011 clan "1'I'A13r dc;ngao pclarul :rir, penumbahan 'I'l?OS dan Nl-(4V03 disertai dengan pengadukan pada suhu kamar. Kristalisasi dilakukan pada temperatur antara 130-170 °C masing-masing sclarna 2 hari. Sctelah terbentuk kristal putih, kemudian dilakukan kalsinasi pada tctnpcratur 550 "C selama 5 jam. Karakter material VS-l ditenlukan dengan menggunakan mctodc dili-aksi sinar-X (XRD) pada daerah 20: 3"-90". Spvktra 1vTIR didapatkan dcnl;an mcnggunakan spektromctcr in(ramcrah pacdr panjang gelombang 400-4000 cm1.

Hasil penelitian MI mcnun_jukkan Eahwa semua matcrial VS-1 yang disintcsis dengan mcnbguiurknn mctodc hidrotcrmal dcnban variasi tcmpcratur kristalisasi antara 130-170 'C' mcmpunyai tipc MFI dengan kristalinitas tinggi. Semua material mcngkrisUrl puda struktur ortorumbik. Pcngaruh tcmpcratur kristalisasi menunjukkan bahwa volume kisi akan semakin berkurang dengan naiknya temperatur kr-istalisasi.