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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan semen portland dalam menstabilkan kromium pada zeolit-kromium. Zeolit-kromium adalah zeolit yang telah mengadsorpsi kromium. Dalam penstabilan ini, semen dicampur dengan serbuk zeolit-kromium kemudian dibuat matriks semen-zeolit-kromium berbentuk kubus ukuran 5 cm x 5 cm x  5 cm dengan perbandingan 7:1 (7 semen : 1 zeolit-kromium) dan l:7 (1 semen : 7 zeolit-kromium). Parameter yang digunakan adalah kuat tekan matriks dan efisiensi penstabilan (%) berdasarkan konsentrasi kromium yang terluluh dalam pelarut (buffer asam pH 5, air hujan dan air sumur).
Metode yang digunakan untuk mengetahui kuat tekan matriks adalah uji kuat tekan, sedangkan untuk mengetahui konsentrasi kromium yang terluluh dalam setiap pelarut adalah dengan uji peluluhan TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure). Jumlah kromium yang terluluh dalam pelarut ditentukan dengan metode Spektroskopi Serapan Atom (SSA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan matriks semen-zeolitkremium 7:1 terhadap matriks semen memberikan hasil yang terbaik yaitu karena meningkatkan sifat kekerasan matriks semen sebesar 25,53%, sedangkan perbandingan 1:7 menurunkan sifat kekerasan sebesar 82,63%. Etisiensi penstabilan kromium pada matriks semen-zeolit-kromium 7:1 dengan pelarut buffer pH 5, air hujan, dan air sumur berturut-turut sebesar 73,89%; 96,04% dan 92,25% (berdasarkan kadar kromium yang terluluh berturut-turut 4,957; 3,956 dan 7,147ppm). Kemudian pada matriks semen-zeolit-kromium l:7 dengan pelarut buffer pH 5, air hujan, dan air sumur berturut-turut sebesar 95,09%; 97,23% dan 98,08'/'0 (berdasarkan kadar kromium yang terluluh berturut-turut 2,298; 2,768 dan 0,897ppm). Menurut USEPA ambang batas untuk kromium adalah 5 ppm, sehingga dari harga kromium yang terluluh di atas dapat disimpulkan bahwa stabilisasi tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan dan aman jika berada di lingkungan.
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