PREPARASI GLASIR MATT

Oleh :

Iis Mardiani

NIM: 0 13314740

Pe.mbirnbing Utama	: Prof. AK. Prodjosantoso, Ph.D.

Pembimbing Pendamping  : M. Pranjoto Utomo, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mempreharasi glasir rncrtt bebas timbal untuk pembakaran suhu rendah serta mempeIajari tingkat peluluhan kumulatif dan efisiensi penstabilan logam kobalt, besi dan mangan dalam pelarut buffer natrium/asam ase.tat pH 5.

Glasir berwarna hasil pembakaran diuji dengan uji TCLP standar, yaitu 5 gram glasir berwarna dilarutkan dengan natrium/asam asetat pH 5 sebanyak 100 mL kemudian diaduk dengan magnetic stirrer berkecepatan 100 rpm selama 18 jam. Kemudian dilanjutkan dengan uji TLCP progresif, yaitu prosedur TCLP standar  diulang sebanyak 5 kali dengan natrium/asam asetat yang baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa glasir mentah bebas timbal jenis matt pada pembakaran suhu 1000-1050°C berwarna dan buram (tidak mengkilap). Tingkat peluluhan kumulatif untuk logam kobalt, besi dan mangan adalah 0,16%, 0,08% dan 0,02.0/'0. Efisiensi penstabil logam kobalt, besi dan mangan adalah 99,84%, 99,92% dan 99,98%.