PIJNGGUNAAN SENYAWA 8-HIDROKSIQUINOLIN SEBAGAI

INHIBITOR KOROSI BAJA KARUON API 5L X65 DALAM LARUTAN

NATRIUM KLORIDA PADA SUHU 78'C

Oleh:

Nur Yuliwivatni

NIM: 05307141029

Pembimbing Utama          : Dr. P. Yatiman

Pembimbing Pendamping  : Hcru Pratomo, Al., M. Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencntukan laju korosi clan efisiensi inlribisi (IE) 8-hidrolaiquinolin pada korosi baja karbon API SL X65 serta tnengetahui konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang memadahi (IE > 90,00 `%) pada pengendalian korosi baja karbon API 5L X65 dalam lartvtan 1 % NaCI pada suhu 78'C clan waktu pemaparan 6 'jam.

Sampel baja karbon APL 5L, X65 dipoles (diamplas) denuan kertas silikon karbida, dicuci den-an etanol dan dikerinAao di udara. Sampel tersebut dipaparkan dalam 100 mL larutan I % NaCI tanpa clan den-an 8-h1droksiqUinolin. Konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang di('unak:tn adalah 25, 100, 200, 300, 400. 500 clan 1000 ppm. Laju korosi baja karbon ditentukan den-an metode kehilan-an berat. Baja karbon API SL X65 sebelum dan setelah dipaparkan dalam larutan yji dan dengan 8-hidrok_siquinolin dikarakterisasi dengan meng-unakan spektrofotometer inframcrah, difralaomcter sinar-X clan 1111kroskop.

Laju korosi baja krbon API 5L X65 dalam larutan 1 % NaCI pada suhu 78 °C dan waktu pemaparan 6 jam tanpa clan denyan 8-hidroksiquinolin 25, 100, 200. 300, 400, 500 clan 1000 ppm be[turut-turut adalah (0,449 ± 0,064); (0.380 ± 0,022); (0,197 ± 0,023); (0,161 ± 0,007): (0,131 ± 0,002): (0,120 ± 0,002); (0,08 ± f 0,003) dan (0,042 ± 0,001) mm/tahun. Laju korosi turun dengan bertambahnya konsentrasi 8-hidroksiquinolin. Efisiensi inhibisi (IE) 8-hidroksiquinolin pada korosi baja karbon API SL X65 den-an konsentrasi 8-hidroksiquinolin 25, 100. 200, 300, 400, 500 clan 1000 ppm bertur114111ut adalah (14,92 ± 5,62); (56,20 ± 5,15)-,(63,85 ± 1,23); (70,97 ± 0,46): (73,20 ± 0,46); (81,37 ± 0,71) clan (90,65 ± 0,22) %. Eftsiensi inhibisi 8-hidroksiquinolin meningkat den-an bertamballil"a konsentrasi 8-hidroksiquinolin. Konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang memadai (lE ≥ 90 %) sebagai inhibitor korosi baja karbon API SL X65 dalam larutan 1 % NaCI pada suhu 78 °C clan waktu pemaparan 6 jam adalah 1000 ppm.