APLIKASI TEKNOLOGI NANO PADA PENGEMBANGAN PRODUK HILIR TIMAH PUTIH SEBAGAI MIKROSENSOR

Oleh:

M. Pranjoto Utomo, Endang Widjajanti LFX, AK. Prodjosantoso

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter SnO2 berdasar data XRD dan FTIR, mengetahui kemampuan adsorpsi timah oksida terhadap alkohol dan mengetahui kepekaan mikrosensor timah oksida terhadapa alcohol berdasar konduktivitasnya.

Timah oksida (SnO2) disintesis melalui metode sol-gel. Terbentuknya SnO2  dipelajari dengan cara membandingkan difaktrogram SnO2 hasil sintesis dengan difraktogram standar JCPDS. Adsorpsi etanol pada permukaan SnO2 dilihat dengan membandingkan spektra FTIR sebelum dan sesudah proses adsorpsi SnO2 terhadap etanol. Daya adsorpsi SnO2 terhadap etanol dipelajari pada  berbagai waktu pemaparan yaitu 3, 10, dan 30 menit dan kemudian ditentukan dengan menggunakan metode Micro Conway Diffusion pada absorbansi λ maks 470 nm dan disubstitusikan pada persamaan garis kurva standar etanol. Konduktivitas listrik SnO2 sebelum dan sesudah adsorpsi pada variasi waktu pemaparan 3, 5, 10, 20, dan 30 menit ditentukan dengan pengukuran resistansi SnO2 menggunakan multimeter, karena konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SnO2 berhasil disintesis berdasarkan kemiripan puncak pada difraktogram hasil sintesis dengan puncak pada difraktogram standar, yaitu pada 2θ 26,48; 33,87; 51,72  dan SnO2 dapat mengadsorpsi etanol berdasarkan spektra FTIR sesudah adsorpsi yang menunjukkan serapan baru pada 1300-1000 cm-1 yang merupakan serapan khas gugus –CO. Daya adsorpsi per gram SnO2 pada waktu pemaparan 3, 10, dan 30 menit masing-masing aadalah 0,0222 g, 0,0224 g, dan 0,0226 g. Konduktivitas listrik SnO2 sebelum proses adsorpsi adalah 2,042x10-5 S/cm. Konduktivitas SnO2  (dalam S/cm) sesudah proses adsorpsi terhadap etanol cair pada waktu pemaparan 3, 5, 10, 20, dan 30 menit adalah 94,783x10-5 , 82,935x10-5 , 66,348x10-5 , 64,730x10-5 dan 63,189x10-5 . Konduktivitas SnO2  (dalam S/cm) terhadap gas etanol pada waktu pemaparan 3, 5 dan 10 menit adalah            0,332x10-5 , 0,295x10-5  dan 0,265x10-5.

Kata kunci : SnO2, adsorpsi, micro Conway diffusion, konduktivitas

THE APPLICATION OF NANO TECHNOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF WHITE TIN DOWNSTREAM PRODUCT AS MICROSENCOR

By:

M. Pranjoto Utomo, Endang Widjajanti LFX, AK. Prodjosantoso

ABSTRACT

The research were aimed to know the SnO2 character based on the data of XRD and FTIR, to know the adsorption ability of tin oxide on alcohol and to know the micro sensor sensitivity of tin oxide on alcohol based on its conductivity.

Tin oxide (SnO2) was prepared by sol-gel method. The resulted SnO2 was studied by comparing difractogram of resulted SnO2 to standard of JCPDS. The adsorption of ethanol on the SnO2 surface was studied by comparing the FTIR spectra before and after ethanol adsorption. The adsorption ability of SnO2 was studied at 3, 10 and 20 minutes of exposure by Micro Conway Diffusion method at 470 nm. Electricity conduction of SnO2 were studied at 3, 5, 10, 20 and 30 minutes of adsorption process by determining of its resistance.

Tin oxide (SnO2) was successfully prepared based on the similarities of its difractogram peaks of the resulted SnO2 to the standard, at 2θ 26.48, 33.87, 51.72 and SnO2 was able to adsorb ethanol which indicated by the new peak at 1300-1000 cm-1, that was characteristic adsorption of –CO. The adsorption abilities per gram SnO2 before adsorption process at 3, 10 and 30 minute of exposure were 0.0222, 0.0224 and 0.0226 gram. The electricity adsorptions of SnO2 (in S/cm) on liquid ethanol at 3, 5, 10, 20 and 30 minutes of exposure were 94.783x10-5 , 82.935x10-5 , 66.348x10-5 , 64.730x10-5 and 63.189x10-5 . The electricity adsorptions of SnO2 (in S/cm) on gaseous ethanol at 3, 5 and 10 minutes of exposure were 0.332x10-5 , 0.295x10-5  and 0.265x10-5

Key words: SnO2, adsorption, micro Conway diffusion, conductivity