PENGGUNAAN SENYAWA 8-HIDROKSIQUINOLIN SEBAGAI INHIBITOR KOROSI BAJA KARBON API 5L X65 DALAM LARUTAN NATRIUM KLORIDA PADA SUHU 780C
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan laju korosi dan efisiensl inhibisi (IE) 8-hidroksiquinolin pada korosi baja karbon API SL X65 serta mengetahui konsentrasi 8-hidroksiquinolin vang memadahi (IE > 90,00 %) pada ptngendalian korosi baja karbon API 5L X65 dalam larutan 1 % NaCI pada suhu 78 °C dan waktu pemaparan 6 jam.
Sampel baja karbon API 5L X65 dipoles (diamplas) dengan kertas silikon karbida, dicuci dengan etanol dan dikeringkan di udara. Sampel terscbut dipaparkan dalam 100 mL larutan 1 % NaCI tavpa clan dengan 8-hidroksiquinolin. $onsentrasi 8-hidroksiquinolin yang digunakan adalah 25. 100, 200, 300, 400, SOOdan 1000 ppm. Laju korosi baja karbon ditentukan dengan metode kehilangan berat. Baja karbon API SL X65 sebelum dan setelah dipaparkan dalam larutan uji dsn dengan 8-hidroksiquinolin dikarakterisasi dengan mengguraikan spektrofotometer inframerah, difraktometer sinar-X clan rn1kroskop.
Laju korosi baja krbon API SL X65 dalam larutan 1 % NaCI pada suhu 78 'Cdanwaktupemaparan 6 jam tanpa clan dengan 8-hidroksiquinolin 25, 100, 200. 300, 400, 500 dan 1000 ppm berturut-turut adalah (0,449 ± 0,064); (0,380 ± 0,022); (0,197 f 0,023); (0,161 ± 0,007); (0,131 t 0,002); (0.120 ± 0,002); (0,084 0,003) dan (0,042 ± 0,001) mm/tahun. Laju korosi turun dengan bertambahnya konsentrasi 8-hidroksiquinolin. Efisiensi inhibisi (IE) 8-hidroksiquinolin pada korosi baja karbon API SL X65 dengan konsentrasi 8-1lidroksiquinolin 25, 100, 10(I, 300, 400, 500 dan 1000 ppm berturut-turut adalah (14.92 :L 5,62); (56,20 t :3,15); (63,85 f 1,23); (70,97 ± 0,46); (73,20 ± 0,46); (81,37 ± 0,71) clan (90,65 ± 4,22) %. Efisiensi inhibisi 8-hidroksiquinolin meningkat dengan bertambahnya kottsentrasi 8-hidroksiquinolin. Konsentrasi 8-hidroksiquinolin yang memadai (IE =>90%) sebagai inhibitor korosi baja karbon API SL X65 dalam larutan 1 % NaCI pada suhu 78 °C clan waktu pemaparan 6 jam adalah 1000 ppm.


