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ABSTRAK
Penelitiart ini bertujuan wtuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lama adsorpsi clan laju alir terhadap kadar zirkonium hasil pemisahan dengan kolom silika gel. Selain itu, penelitian ini jirga bert,ljuan untuk mengetahui lama adsorpsi clan laju alir larutan pengumpar, sehingga diperoleh kadar zirkonium dan efisiensi penjc.rapan silika gel terhadap zirkonium yang optimal. Pada penelitian ini variaLel yang digunakan adalah larna adsorpsi, yaitu 1; 1,5; 2; 2,5 jam dan laju alir larutati pengumpan, yaitu 1;2;3,5;4,3 mL/s.
Silika gel terlebih dahuit.z dialaivasi dengan larutan HNO3 20% (v/v) clan pemanasan pada suhu 150°C selama 4 jam. Larutan pengtampan dibuat dari 1.07 grarn ZrO2 dalam air raja keniudian diencerkan dengan akuades sampai volume 500 mL. Untuk menentukan laju alir larutan pcngumpan, dilakukan ter!ebih dahulu kalibrasi laju alir terhadap alat-alat. yang akan digunakan untuk perlakuan adsorlsi. Perlakuan adsorpsi dilakukan menggunakan kolom dengan diameter 1,5 cm dan panjang 50 cm, dengan volume injeksi larutan pengumpan sebanyak 20 mL. Kadar zirkonium hasil pemisahan dengan kolom silika gel kemudian dianalisis secara titrasi kompleksometri dengan larutan EDTA 0,05 M. Titrasi dilakukan dengan volume sarnpel sebanyak 5 mL dan menggunakan indikator TrBT. Scltima titrasi berlangsung, terjadi pembcntukan senyawa kompleks [Zr(EDTA)].
           Hasil pcnelitian menunjukan bahwa variasi lama adsorpsi Dan laju alir larutan pengumpan berpengaruh secarrt signifikan terhadap kadar ziikonium hasil pemisahan dengan kolom silika gel. Kadar zirkonium optimal diperoleh pacia lama adsorpsi 1,5 jam dan laju alir 3,5 mL/s yaitu sebesar 0,408 % (b/v). Efisiensi penjerapan silika gel terhadap zirkonium yang optimal dipero leh pada lama adsorpsi 2,5 jam dan laju alir 3,5 mL/s, yaitu sebcsar (79,441±3,9828)%.
