STUDl MEKANISME REAKSI ADSORPSI ZAT WARNA 9

AMINO AKRIDIN OLEH MONTMORILONIT

Oleh:

Meirna Pramesti Arfianty

NIM: 023314027

Pembimbing Utama	: Jaslin Ikhsan, Ph.D.

Pembimbing Pendamping : Sunarto, M.Si.

ARSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menentukan besarnya daya adsoi montmorillonit terhadap zat warna 9-amino akridin pada pH 4 dan 6 - menentukan jenis mekanisme reaksi yang terjadi pada adsorpsi 9-am akridin oleh montmorilonit beserta kompleks yang terbentuK dan konsta kesetimbangannXa.

Sampel montmorilonit dijenuhkan menjadi K+ rnenggunakan KN Adsorpsi 9-amino akridin oleh montmorilonit dilakukan dalam 3 ta yaitu kinetika adsorpsi,menentukan waktu kesetimbangan pada prc adsorpsi, adsorpsi tepi, mengetahui pengaruh pH ternadap adsor isoterrn adsorpsi, mempelajari pengaruh konsentrasi 9-amino akri terhadap proses adsorpsi, semuanya yang dilakukan pada strhu 3, dengan medium elektrolit KN03 5 mM. Pengukuran menggunakan i Vis digunakan untuk menentukan konsentrasi 9-amino akridin sedangkan XRD digunakan untuk mengetahui adanya perubahan spa (001) pada montmorilonit. Data eksperimen adsorpsi dim( menggunakan model kompleksasi permukaan kapasitan konstan den hantuan software GRFIT.

Besarnya daya adsorpsi montmorilonit terhadap 9-amino akridin r pH 4 dan 6 berturut-turut adalah 7,6100 x10-5 dan 1,200x10-5 mol/(m2 permukaan). Mekanisme yang terjadi pada 9-amino akridin oleh montmorill adalah melalui ikatan hidrogen dan kompleks yang terbentuk adalah [XHL dan (SOLH]  L dengan masing-masing konstantanya yaitu 101o.s' dan 10 ,17.