PILARISASl SPESIES KLUSTER POLIKATION ZIRKONIUM(IV) KE DALAM LAYER ANION TETRATITANAT DENGAN PENGUNGKIT n-BUTILAMIN

Oleh:

MEXI YUNITA ABDUL FATAH

033314003

Pembimbing utama : Dr. Phill. Hari Sutrisno Pembimbing Pendamping : Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH lingkungan spesies kluster polikatiori zirkonium(IV) terhadap karakter material terpilar menggunakan pengungkit n-butilamin dengan metode Chimie Douce.

Subjek penelitian ini adalah material hasilpilarisasi layer anion tetratitanat dengan spesies Muster polikation zirkonium(IV). Objek penelitian ini adalah karakter dari material hasil pilarisasi. Proses pilarisasi dilakukan secara bertahap karena senyawa titanat tidak dapat mengembang dalam air. Proses pilarisasi ini meliputi bebrapa tahap : (1) preparasi senyawa kalium tetratitanat, (2) pertukaran kation K+ dengan kation H+, dilakukan dengan mencampur senyawa kalium tetratitanat dengan HCl (1M) dan diaduk selama 3x24 jam pada suhu ruang, (3) interkalasi butilamin (C4H9NH2) ke dalam layer anion tetratitanat, dilakukan dengan cara menambahkan padatan hidrogen tetratitanat ke dalam larutan butilamin, dan diaduk selama 7x24 jam pada suhu ruang, (4) pertukaran ion heksilamonium (C4H9NH3)+ dengan Muster polikation zirkonium(IV) dengan berbagai variasi pH (0,1; 0,9; 1,8) yang dilakukan dengan mencampur padatan butilamonium tetratitanat dalam larutan polikation zirkonium(IV) dan diaduk selama 3x24 jam pada suhu ruang, dilanjutkan dengan pengeringan pada suhu kamar. Karakteriasasi material hasil pilarisasi menggunakan difraktometer sinar-X dan material hasil pilarisasi pada pH 0,1 dikarakterisasi dengan menggunakan Spektrometer pendar Sinar-X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak antar layer (d) pada pH 0,1 adalah 11,777A danl 0,298 A, pH 0,9 adalah 11,126A dan 10,146 A, dan pH 1,8 adalah 10,800A; 9,824 A dan 8,933 A. Muster yang masuk dalam layer tetratitanat ada pH 0,1 adalah [Zr(H20)8]4+ dan [Zr(OH)(H20)7]3+, pH 0,9 adalah [Zr(H20)g]~ dan [Zr(OH)(HZO)7]3+, dan pH 1,8 adalah [Zr(HZO)g]4+, [Zr(OH)(HZO)7]3+ dan [Zr(OH)2(H20)6]2+. Rumus molekul senyawa terpilar pada pH 0,1 adalah [Zr(OH)(H20)7]3+o,ogg(H30)+1,74,(Ti409)2-] dan [Zr(OH)(H20)7]3+0,088(H30)+1,733(T1409)Z ].