SIFAT ELEKTRONIK GARAM

BIS(1 ,2,4-TRIAZOLA)TRIAZOLATOBESI (II) TRIFLAT

FAKULTAS PENDlDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

lKIP YOGYAKARTA

Oleh : K.H. Sugiyarto

ABSTRAK

Pene1itian ini bersifat eksploratif eksperimental laboratorls dengan

tujuan untuk meng1solasi dan mengungl{ap slfat elektronik besi(II) dalam

interaksinya dengan ligan 1.2,4-trlazola, trzH, dan garam triflat.

Populasi dan sampel penel1t1an 1n1 ya1tu senyawa kompleks garam

triflat [Fe(trzHh(trz)[CF3S03).H:zO , yang dipreparasi secara laboratoris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tnteraksli besi(ll) dengan ligan

1,2.4-tetazola dan garam triflat menghasilkan garam kompleks

[Fe(trzHh(trz)[CF3S03).HzO (dimana trz :: triazolato, yaitu 1.2.4-triazola

terdeprotonasl) yang berupa serbuk halus berwarna putih. Karakterisasi

stfat magnetik, spektrum Mossbauer dan spektrum elektronlk

mengungkap bahwa spesies ini didoffilnasi oleh besi (ll) dengan sitat

pammagnettk normal pada temperatur kamar fJ..t:: 5,43BM) hingga - 147K.

tetapi dibawah temperatur inl kemudian berubah agak mendadalt dan

kemudian didomlnasi olel1 sliat diamagnetik pada temperatur rendah -

89R fj.t= 2,03BM). Perubahan 1111dapat diasosiasikan dengan terjadinya

transisi spin state lAlg (l.s) :Yang (ns) dalam besi(II) dengan tipe agak

mendadak tidak tuntas, dan tidak menunjukkan gejala histeresis.

Spektrum elektronik spesies ini menunjukkan pita medan ligan 111gh.spin

yang terbelah menjadi dua pada - 11000 em-1 dan 13000 cm-]; tntensttas

pita medan ligan tnt menurun pada temperatur rendah disertai

muneulnya pita medanligan low-spin yang sang at kuat pada -18500 em -1.

Muneuhlya pita medan ligan low-spin yang diasosJasikan dengan t1'ansisl

elektronik lAfg - 1T1g pada temperatur rendah sejalan dengan sifat

termokrom spesies 1m dari putih pada temperatur kamar menjadi pink Violet pada temperatur rendal"l. Difraldogram slnar-X menunjukkan

bahwa garam komple1{s triflat ini isostruktuml dengan garam

!Fe(trzH}z (trz)J[PF6) yang Juga berwarna putih dan high,.sptn pada

temperatur kamar.

Kata.kunci : Transisi spin state besi (Il). trzH