PERBANDINGAN KEKUATAN BRAZING YANG DILAKUKAN

DBNGAN KBNGGUNAKANBBRBAGAI KACAK

NYALA API LAS OKSI ASBTILBN

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

slamet Karyono

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan

sambungan brazing yang dilakukan dengan menggunakan

berbagai macam nyala api las oksi asetilen.

Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan memanipulasi

variabel bebas yaitu nyala api netral. nyala api

oksidasi dan nyala api karburasi pada masing-masing sambungan

brazing. sedangkan tegangan tariknya diperoleh

melalui proses penghitungan setelah masing-masing sambungan

brazing yang disambung dengan ketiga nyala di atas

ditarik dengan mesin Universal Tensile Tester.

Hasil penelitian menunjukkana sambungan netral =

240.452 HN/mz, a sambungan oksidasi = 215.758 HN/mz dan a

sambungan karburasi = 160.284 HN/mz. Pengujian dengan

menggunakan analisisvarian rangkingsatu arah Kruskal-

Wallis untuk ukuran 5.5.dan 5 diperoleh hasil tegangan

tarik yang berbeda secara signifikan dengan diperoleh

harga H= 7.774 dengan nilai p< 0,049 atau di bawah 5%.