PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI KATION LOGAM TERHADAP

SIFAT FISIKA LAMBDA KARAGENAN HASIL ISOLASI DARI

H,UCHEUl1AEUPHORBI.4CEAE (ALGA MERAH )

Oleh : Sri Atun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh dan Masing-masing jenis kation K , Na, Ca , terhadap

hasil isolasi darijenis kation K , Na, Ca ,

sitas dan kelarutan lambda karagenan

uma euphoz+biaceae.

Sebagai s~pel penelitian ini adalah sejumlah

gram) ~ambda karagenan hasil isolasi dari

tertentu

Eucheuma

euph rbiaceae. Sifat kelarutan dan viskositas lambda karagenan

diam ti pada Ipenambahan masing-masing jenis kation pacta

konse trasi ant~ra 0 - 10%. Pengaruh jenis clan konsentrasi

kati logam te~hadap sifat kelarutan dan viskositas lambda

karag nan digupakan analisis diskriptif dan dibuat grafik

hubu an anta~a viskositas lambda karagenan terhadap

konse trasi dari masing-masing jenis kation dan grafik

hubun an antara kelarutan lambda karagenan terhadap konsentrasi

dari asing-mas~ng jenis kation.

asil pen~litian ini ~enunj~kkan?+ bahwa pe~~mbahan

masin -masing Denis kation K, Na, Ca~, dan Mg pada

konse trasi 1* cenderung menurunkan viskositas lamb~a

kafag nan. 2.rnaItlbahaknonsentr'asiantara 2 - 1m~ kation K,

Na, an Mg p~nurunan viskositas lam~~a karagenan relatif

konst n, sedan$kan untuk kation Ca terjadi kenaikan

visko 'itas, me~kipun kenaikannya tictak melampaui harga

visko itas mul~+mul~. Pe~~mbahan kO~.rntrasi dari masing-masing

jenis kation K ! Na , Ca~, dan Mg~ cenderung meningkatkan

kelar tan lambqa karagenan hasil isolasi dari Eucheuma

eupho biaceae.

Kata lambda karagenan ; sifat fisika lambda karagenan

Ewtheuma euphorbiaceae.