STUDI JENIS PENCUCIAN DAPAN DAN SUHU KALSINASIPADA PRIPARASI

MONODISPERSI PARTIKEL ZIRKONIA MELALUI PENGENDAPAN OKSALAT.

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

1998
Oleh: Suharto dan Hori Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untukmempelajari pengaruhjenis larutan pencuci terhadap

rasa prekursor dan pengaruh sohu kalsinasi terhadap ti-aksi vohune kristal tetragonal

zirkonia, melalui pengendapan oksalat.

Populasi dari penelitian ini adalah endapan atau prekursor yang dihasilkan dari

reaksi antara zirkonil klorida denganasam oksalat. Sebagai sampel diambil endopan hasil

reaksi antara 150 mLlarutan zirkonil klorida 0,436M denganlarutan asam oksalat 2,73 M

secukupnya,yang selanjutnya dipelajari rasa dari prekursor tersebut setelah dicuci dengan

berbagai jenis zat pencuci yaitu : aquades, etanol, etanot-amoniwn hidroksida dan tanpa

pencucian. Kalsinasi prekursor untuk menghasilkan powder zirkonia dilakukan pada

berbagai suhuyaitu : 650°C, 750°C,850°C dan 950°C,Kalsinasi diiakukanpada prekursor

yang mempunyaide"yat kristalinitas paling tinggi. Terhadap hasil endapan dan kalsinasi

kemudian dilakukan defi-aksisinar-x (xed) yang dilakukan di LAKFIP UGM. Dari hasil

deti-aksi sinar-x (xed) ini kemudian ditentukan deriYat kristalinitas dan ti-aksi volume

kristal tetragonal zirkonia, serta dipelajari hubmgan antara suhu kalsinasi dengan fi-aksi

volume kriatal tetragonal zirkonia.

HasH penelitian memuYukkanbahwa prekursor hasil pencucian dengan campuran

etanol-amoniwn hidroksida memiliki fusa moor( sedangkan prekursor hasil pencucian

dengan aquades, tanpa pencucian dan pencucian dengan etanol memiliki rasa semi

kristalin dengan de~at kristalinitas masing-masing sebesar 78,419 %, 78,3880.10, dan

81,733%. Kalsinasi prekursor yang dicuci dengan etanol pada subu 650°C, 750°C, 850°C,

clan950°C menghasilkan ti-aksivolme tetragonal kriatal zirkonia masing-masing sebear :

7,34%, 19,19 %, 49,83%, dan 52,63%.
