STUDI JBNIS PENCUCI ENDAPAN DAN SUBU KALSINASI PADA PREPARASI

MONODISPERSI PARTIKEL ZIRKONIA MELALUI PENGENDAPAN

OKSALAT.

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Oleb: Suharto dan Hari Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untukmempelajari pengarubjenis larutao pencuci terhadap

task prekursor dan pengaruh subu kalsinasi terhadap fraksi volume kristal tetragonal

zirgonia,melalui pengendapan oksalat.

Populasi dari penelitian ini adalah endapan alan prekursor yang dibasilkan dari

reaksi antara zirkonil klorida dengmlasam oksalat. Sebagai sampel diambil endapan basil

reaksii antara 150 mLtarutan zirkonil klorida 0,436 M dengantarutao asam oksalat 2,73 M

secukupnya, yang setanjutnya dipetajari rasa dm-iprekursor tersebut setelah dicuci dengan

berbagai jenis zat pencuci yaitu : aquOOes,etanol, etanol-amonimn bidroksida dan tanpa

percucian. Kalsinasi prekursor untuk menghasilkan powder zirkonia dilakukan pOOa

berbagai suhu yaitu : 650°C, 750°C, 850°C dan 950°C,KaJsinasi dilakukan pada prekursor

yang mempunyaiderajat kristalinitas paling tinggi. Terhadap basil endapan dan kalsinasi

kemudian dilakukan deffaksi sinm--x(xrd) yang dilakukan di LAKFIP UGM. Dari hasil

de usi sinm--x (xrd) ini kemudian ditentukan derajat kristalinitas dan ftaksi volume

kri tetragonal zirkonia, serta dipelajari hubungan antara subu kalsinasi dengan ftaksi

vol e kristal tetragonal zirkonia.

HasH penelitian menunjukkanbahwa prekursor hasil pencucian dengan campuran

e ol-amonimn hidroksida memiliki fasa amort: sedangkan prekursor hasil pencucian

de aquades, tanpa pencucian dan pencucian dengan atanol memiliki rasa semi

kri talin dengan derajat kristalinitas masing-masing sebesm- 78,419 %, 78,3880,4,dan

81, 33%. Kalsinasi prekursor ymtgdicuci dengan etanol pOOasubu 650°C, 750°C, 850°C,

d 950°C menghasilkon&aksi volune tetragonal kristal zirkonia masing-masing sebear :

7,3 %, 19,19 %, 49,83%, clan52,63%.
