ADSORPSI PEWARNA DIRECT RED TEKNIS DENGAN SELULOSA ASETAT DARI JERAMI PADI

Oleh

Margaretha Aditya Kurnia P.

10307141029

Pembimbing: Prof. Dr. Endang Widjajanti, LFX

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orde adsorpsi, pola isoterm adsorpsi, dan termodinamika adsorpsi selulosa asetat dari jerami padi terhadap pewarna direct red teknis.

Selulosa diesktrak dari jerami padi, diasetilasi menggunakan asam asetat anhidrid dan asam sulfat pekat sebagai katalis. Penentuan orde reaksi dilakukan pada massa adsorben optimum dan variasi waktu kontak, sedangkan isoterm adsorpsi  ditentukan pada saat  kesetimbangan  terjadi.  Termodinamika adsorpsi ditentukan dengan mengalurkan waktu adsorpsi terhadap daya adsorpsi. Daya adsorpsi dihitung dengan membandingkan konsentrasi pewarna sebelum dan sesudah adsorpsi menggunakan spectronic 20. Karakterisasi selulosa asetat sebelum dan sesudah adsorpsi ditentukan dengan spektrofotometer inframerah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1)  kinetika adsorpsi mengikuti orde kedua semu, (2) isoterm adsorpsi mengikuti isoterm Freundlich dengan harga R

0,9983 dan k 0,3267 dan (3) parameter termodinamika adsorpsi menggambarkan proses endotermis dengan entropi positif, kenaikan suhu menyebabkan penurunan energi bebas Gibbs dan proses berlangsung lebih spontan.

Kata kunci : adsorpsi, direct red, selulosa asetat