SINTESIS ADSORBEN DAUN PANDAN LAUT (Pandanus tectorius) DAN UJI SIFAT ADSORPTIFNYA TERHADAP ION LOGAM Pb DAN Cr DALAM PELUMAS BEKAS

Oleh

Lintang Setiyowati

NIM. 10307144003

Pembimbing utama : Susila Krisrianingrum, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik adsorben yang dihasilkan dari daun pandan laut (Pandanus tectorius) dan mengetahui massa adsorben dan waktu kontak optimum terhadap efisiensi penjerapan ion logam Pb dan Cr pada pelumas bekas.

Subjek penelitian adsorben daun pandan laut (Pandanus tectorius) penambahan dengan aktivator HNO3 5 % [V/V] dan objeknya adalah pengaruh penambahan massa adsorben dan waktu kontak dalam mengadsorpsi logam Pb dan Cr pada pelumas bekas. Adsorben yang telah diaktivasi dikarakterisasi dengan dilakukan beberapa uji meliputi uji kadar air, kadar abu, kadar volatile dan kadar karbon menurut SNI 06-3730-1995, serta menggunakan Porosimeter dan Spektrometer Inframerah. Pelumas bekas yang mengandung ion logam Pb dan Cr sebelum dan sesudah diadsorpsi dianalisis menggunakan Spektrometer Serapan Atom. Proses adsorpsi ion logam Pb dan Cr dilakukan dengan variasi massa sebesar 0,5; 1; 1,5; dan 2 gram dan waktu kontak adsorben dengan adsorbat sebesar 1, 2, 3,dan 4 jam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:karbon aktif memenuhi standar kualitas karbon aktif SNI 06-3730-1995. Hasil spektrometer IR tidak mengubah struktur karbonaktif. Luas permukaan karbon yang telah diaktivasi termasuk kedalam struktur mikropori. Massa adsorben dan waktu kontak optimum terhadap efisiensi penjerapan ion logam Pb dan ion logam Cr pada massa 1 gram penambahan adsorben dan waktu kontak selama 4 jam.

Kata kunci:adsorpsi, daun pandan laut, pelumas bekas, timbal(Pb), kromium(Cr)