SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA BaPb1-xSnxO3

(x = 0; 0,025; 0,05; 0,075 DAN 0,1)

Muhammad Zaini Ramdlan, A.K. Prodjosantoso

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Email : prodjosantoso@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sintesis senyawa BaPb1-xSnxO3 (x = 0; 0,025; 0,05; 0,075 dan 0,1) dengan metode keramik dan mempelajari karakteristik senyawa BaPb1-xSnxO3 berdasarkan data XRD dan SEM-EDX.

Senyawa BaPb1-xSnxO3 disintesis melalui metode keramik. Sintesis dilakukan pada suhu 900°C selama 16 jam. Senyawa hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM-EDX. Data difraksi sinar-X dianalisis dengan software Rietica untuk mengetahui grup ruang dan parameter kisi, dan software ATOMS untuk mengetahui struktur kristal. SEM-EDX digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil difraksi menunjukan bahwa senyawa ini tergolong pada grup ruang Imma. Sedangkan data SEM-EDX menunjukan bahwa senyawa BaPb0,9Sn0,1O3 berbentuk tidak beraturan dengan komposisi Ba : Pb : Sn = 1 : 1,1 : 0,9.

Kata Kunci : BaPb1-XSnxo3, BaPbO3, metode keramik, parameter kisi, XRD, SEM, EDX