POLA ISOTERM ADSORPSI PEWARNA DIRECT RED TEKNIS

OLEH ARANG AKTIF KULIT PISANG TANDUK

(Musa paradisiacal normalis)

Oleh

Fitri Endah Wahyuni

NIM 09307141031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola isoterm adsorpsi pewarna direct red teknis oleh arang aktif kulit pisang tanduk dan untuk mengetahui pengaruh massa adsorben, waktu adsorpsi, serta pengaruh konsentrasi pewarna terhadap daya adsorpsi arang aktif dari kulit pisang tanduk

Kulit pisang tanduk diperoleh dari limbah industri rumah tangga. Kulit pisang tanduk dioven dengan suhu 200℃ selama 3 jam, ditumbuk dan diayak dengan ukuran 50 mesh, kemudian diaktivasi menggunakan muffle furnace 400℃ selama 1 jam. Daya adsorpsi terhadap massa adsorben, waktu adsorpsi dan konsentrasi pewarna dinyatakan dalam mg/g. Karakterisasi arang aktif kulit pisang tanduk sebelum dan sesudah adsorpsi menggunakan spektrometer IR, sedangkan analisis daya adsorpsinya mengunakan spektrofotometer UV-Vis.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan spektra IR sebelum adsorpsi dan sesudah adsorpsi. Perbedaan tampak pada daerah 2925,35 cm-1 yang terdapat gugus C=C aromatik dari pewarna direct red yang masih terjerap di dalam arang aktif. Pola isoterm adsorpsi arang aktif kulit pisang tanduk terhadap pewarna direct red teknis tidak mengikuti pola isoterm Freundlich maupun Langmuir. Massa adsorben yang digunakan adalah 0,5 gram dengan waktu optimum adsorpsi selama 4 jam untuk konsentrasi 400 ppm. Daya adsorpsi adsorben arang aktif kulit pisang tanduk meningkat dengan meningkatnya konsentrasi pewarna direct red.

Kata kunci :Adsorpsi, Kulit Pisang Tanduk, Direct Red, Isoterm Adsorpsi

Bidang terkait : Fisika

E-mail : vie.endah@gmail.com