REKAYASA MIKROSTRUKTUR LARUTAN PADAT Ti(1-x)VxO2

MELALUI METODE PENGENDAPAN BASA

DENGAN TEKNIK REFLUKS

DAN KARAKTERISASINYA

Oleh :

Nita Nur Harini

NIM. 09307141029

Pembimbing : Dr. Hari Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi persentase vanadium dalam sintesis titanium dioksida (TiO2) terdadah vanadium dengan metode pengendapan basa melalui teknik refluks terhadap karakter yang dihasilkan.

Senyawa TiO2 terdadah vanadium telah berhasil disintesis dengan mengunakan metode pengendapan basa dengan teknik refluks. Prekusor Ti(O2)O.2H2O, NH4OH pada rentang pH 8-12, NH4VO3 (dengan variasi persentase 0%, 3%, 6% dan 9%) direfluks pada temperatur 150°C selama 6 jam. Sampel hasil sintesis kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 70°C dan dikalsinasi pada suhu 600°C selama 2 jam dan dikarakterisasi dengan UV-Vis, XRD dan SEM-EDX.

Hasil analisis SEM memperlihatkan morfologi permukaan TiO2 terdadah vanadium berbentuk agregat dengan distribusinya tidak merata. Hasil EDX menunjukkan semakin tinggi persentase pendadah vanadium, semakin besar kandungan vanadium di dalam serbuk TiO2. Hasil XRD menunjukkan TiO2 terdadah vanadium 0%;2,3%;3,3%; dan 4,9% mempunyai fasa anatas. Hasil analisis UV-Vis pendadah vanadium berhasil menggeser serapan TiO2 dari daerah Uv-vis ke daerah sinar tampak.

Kata kunci : TiO2 terdadah vanadium, metode pengendapan basa teknik refluks, SEM-EDX, XRD, UV-Vis.