PREPARASI DAN KARAKTERISASI TITANIUM DIOKSIDA (TiO2) TIPE ANATAS TERSENSITIFKAN PERAK IODIDA (AgI) DAN

AKTIVITASNYA PADA DEGRADASI METIL BIRU

Oleh:

Nama	: Galuh Utami

Nim	: 07307141012

Pembimbing I	: Dr. Hari Sutrisno

Pembimbing II	: Sunarto. M,Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi persentasiTiO2@AgI terhadap karakter dan aktivitas fotokatalitik degradasi metil biru dengan menggunakan metode deposisi-presipitasi.

Titanium dioksida terdispersi zat pensensitif (sensitizer) AgI dihasilkan melalui metode deposisi-presipitasi pada suhu kamar selama 12 jam (2x6 jam) dengan NH4OH 25% sebagai basa. TiO2@AgI dikeringkan dengan oven selama 2 jam pada suhu 70 oC. Variasi persentasi TiO2@AgI yang digunakan adalah 2,5%; 5%; 7,5%;10% dan 12,5%. Instrumen yang digunakan adalah X-Ray Diffraction (XRD), Transmission Electron Microscope(TEM) dan UV-VIS Cair. Mekanisme fotodegradasi pada metil biru dilakukan dibawah cahaya matahari selama 5-25 menit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variasi kadar perak dalam TiO2@AgI mempengaruhi aktivitas fotokatalitik dalam metil biru, sampel TiO2@AgI 10% merupakan yang paling baik pada uji aktivitas fotokatalitik terhadap metil biru, sampel TiO2@AgI 10% memiliki 3 fasa penyusun dengan  grup ruang dan parameter kisi masing-masing (1) fasa anatas, a=b=3.789238, c=9.522705dengan  grup ruang tetragonal, I41/amd (2) fasa β-AgI, a=b=4.595103, c=7.510612dengan grup ruang heksagonal, P63mc (3) fasa γ-AgI, a=b=c=6.510285dengan grup ruang kubik, F-43m. Berdasarkan keadaan morfologi sampel TiO2@AgI 10% dimungkinkan memiliki ukuran kristal TiO2 anatas dengan diameter antara 100 sampai 900nm, sedangkan ukuran kristal AgI dimungkinkan memiliki diameter antara 60 sampai 90nm.

Kata kunci: Karakterisasi titanium dioksida, Perak iodida, Metil biru