PENINGKATAN FOTOKATALITIK NaTaO3 TERSENSITIFIKASI PERAK UNTUK FOTODEGRADASI METILEN BIRU

Oleh:

Sarwono

NIM 08307141040

Pembimbing I	: Prof. A.K. Prodjosantoso, Ph.D.

Pembimbing II	: Dr. Hari Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan zat pensensitif perak pada permukaan NaTaO3 terhadap aktivitas fotodegradasi metilen biru.

Natrium tantalat terdispersi zat pensensitif Ag dihasilkan melalui metode fotoreduksi-thermal pada suhu kamar selama 3,5 jam. NaTaO3@Ag dikeringkan dalam oven pada suhu 70C selama 1 jam untuk menghilangkan air dalam sampel dan dilanjutkan kalsinasi pada suhu 450C selama 1 jam. Karakterisasi dengan Spektrofotometer UV-Vis Cair untuk mengetahui energi celah pita, AAS untuk mengetahui kadar perak dalam sampel, dan TEM untuk mengetahui morfologinya. Proses fotodegradasi pada metilen biru menggunakan sinar matahari selama 5-25 menit.

Hasil analisis menunjukkan penambahan zat pensensitif perak pada permukaan NaTaO3 mempengaruhi aktivitas fotokatalitiknya dalam metilen biru. Sampel NaTaO3@Ag 1:25 menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang lebih baik dibandingkan NaTaO3 yang digunakan sebagai prekursor. Secara kuantitatif kadar perak pada NaTaO3@Ag tidak begitu terlihat pengaruhnya. Secara kualitatif dapat dibuktikan melalui uji aktivitas fotokatalitik semikonduktor NaTaO3@Ag terhadap fotodegradasi metilen biru. Produk NaTaO3@Ag dengan perbandingan mol 1:25 mengandung perak yang dapat dibuktikan dengan uji AAS. Dalam 0,0125 gram sampel NaTaO3@Ag terdapat kadar perak sebanyak 22,299 ppm atau sebesar 0,002229%. Ukuran kristal NaTaO3 memiliki diameter antara 20-60 nm, sedangkan ukuran kristal Ag sulit untuk diperkirakan.

Kata kunci: natrium tantalat, perak, fotodegradasi, metilen biru