PENINGKATAN FOTOKATALITIK NANOPARTIKEL TiO2-CAMPURAN ANATAS-RUTIL MELALUI PENAMBAHAN

ZAT PENSENSITIF PERAK (TiO2ar@Ag) UNTUK

FOTODEGRADASI METILEN BIRU

Oleh:

Dianinggar Paramita

NIM 08307141026

Pembimbing I		: Dr. Hari Sutrisno

Pembimbing II	: Sunarto, M. Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan volume NaBH4 pada teknik dan metode perlakuan fotoreduksi-termal terhadap karakter fisik yang meliputi ukuran partikel dari nanopartikel Ag, penambahan zat pensensitif perak pada permukaan nanopartikel TiO2-campuran anatas-rutil terhadap aktivitas fotodegradasi metilen biru, dan perbandingan mol TiO2-campuran anatas-rutil tersensitifkan Ag terhadap karakter fisik TiO2 tersensitifkan Ag.

Titanium dioksida terdispersi zat pensensitif Ag dihasilkan melalui metode fotoreduksi-thermal pada suhu kamar selama 3,5 jam. TiO2ar@Ag dikeringkan dalam oven dengan suhu 70oC selama 1 jam untuk menghilangkan kadar air dalam sampel dan dilanjutkan kalsinasi dengan suhu 450oC selama 1 jam. Karakterisasi dengan spektrofotometer UV-Vis Cair untuk mengetahui energi celah pita, AAS untuk mengetahui kadar perak dalam sampel, dan TEM untuk mengetahui morfologinya. Proses fotodegradasi pada metilen biru  mengunakan sinar matahari selama 5-25 menit.

Hasil analisis menunjukkan variasi kadar perak dalam TiO2ar@Ag mempengaruhi aktivitas fotokatalitiknya dalam metilen biru. Sampel TiO2ar@Ag 1 : 20 memiliki hasil terbaik pada uji aktivitas fotokatalitik terhadap metilen biru. Produk TiO2ar@Ag dengan perbandingan mol 1:15 mengandung perak yang ditandai dengan pergeseran puncak panjang gelombang TiO2 dari daerah ultraviolet ke daerah sinar tampak. Berdasarkan morfologi TiO2ar@Ag 1 : 15, ukuran kristal TiO2 memiliki diameter antara 70-90 nm dan ukuran kristal Ag memiliki diameter antara 10-30  nm.

Kata kunci: Titanium dioksida, Perak, Fotodegradasi, Metilen Biru