IDENTIFIKASI URANIUM - 234, URANIUM - 235 DAN URANIUM - 238 DALAM BAHAN GALIAN SEBAGAI FUNGSI ASAM DENGAN SPEKTROMETRI ALFA

Oleh:

Septi Listiyani

NIM:08307144015

Pembimbing utama: Muzakky, M. Si.

Pembimbing pendamping: Dr. Suyanta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kadar U-234, U-235 dan     U-238 dalam sampel, mengetahui pengaruh variasi pelarut dan variasi konsentrasi pelarut terhadap kadar U-234, U-235 dan U-238 dalam sampel limbah industri pengolahan timah di Pulau Bangka.

Empat macam sampel (sampel 1, 2, 3 dan 4) dilarutkan ke dalam larutan HNO3 65 %, 55 % dan 45 %;  larutan HCl 25 %, 19 %, 13 % dan 7 %; serta larutan HF 40 %, 30 %, 20 % dan 10 %. Pelarutan sampel menggunakan Bom Digestion selama 5 jam. Kemudian sampel dielektrodeposisi pada kuat arus 197,5 mA selama 2,5 jam. Hasil elektrodeposisi kemudian dicacah menggunakan spektrometer alfa selama 3 jam lalu dicatat nomor salur, tenaga dan area netnya. Setelah itu dihitung aktivitas masing-masing isotop dan ditentukan kadarnya.

Hasil pencacahan menunjukkan bahwa hanya sampel 1 yang mengandung U-234, U-235, dan U-238 sedangkan sampel 2, 3 dan 4 tidak. Pada semua variasi pelarut HF, baik U-234, U-235, dan U-238 tidak muncul saat pencacahan. Kadar U-234, U-235, dan U-238 dalam sampel 1 dengan HNO3 65 % yaitu 9,47 x 10 -10 %, 1,84 x 10-3 % , dan 1,48 x 10-1 % per gram sampel. Kadar U-234, U-235, dan U-238 dalam sampel 1 dengan HNO3 55 % yaitu 1,52 x 10-9 %, 8,85 x 10-3 % dan 1,20 x 10-1 % per gram sampel. Kadar U-234, U-235, dan U-238 dalam sampel 1 dengan HNO3 40 % yaitu 2,00 x 10-9 %, 9,19 x 10-4 %, dan 5,69 x 10-2 % per gram sampel. Kadar U-235 dan U-238 dalam sampel 1 dengan HCl 25 % yaitu 1,46 x 10-2 % dan 4,42 x 10-2 % per gram sampel. Kadar U-238 dalam sampel 1 dengan HCl 19 % yaitu 1,67 x 10-2 % per gram sampel. Kadar U-238 dalam sampel 1 dengan HCl 13 % yaitu 3,38 x 10-2 % per gram sampel. Kadar U-238 dalam sampel 1 dengan HCl 7 % yaitu 2,19 x 10-3 % per gram sampel. Variasi pelarut dan variasi konsentrasi pelarut mempengaruhi kadar U-234, U-235 dan U-238. Kadar U-234, U-235 dan U-238 dalam pelarut HNO3 lebih besar dibandingkan kadar U-234, U-235 dan U-238 dalam pelarut HCl. Semakin besar konsentrasi pelarut baik HNO3 maupun HCl, maka relatif semakin besar kadar U-234, U-235 dan U-238 dalam sampel.

Kata kunci : uranium-234, uranium-235, uranium-238, spektrometri alfa.